ICS

中国标准分类号

团   体   标   准

T/CSTE 00xx—2019

绿色炉窑评价技术规范 轧钢加热炉

Technical specification for green furnace evaluation—rolling reheating furnace

（征求意见稿）

2020-XX-XX 发布                             2020-XX-XX 实施

中国技术经济学会 发 布

前   言

本标准按GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国技术经济学会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

绿色炉窑评价技术规范 轧钢加热炉

1 范围

本标准规定了绿色轧钢加热炉评价的术语和定义、评价要求、评价方法。

本标准适用于钢铁行业中钢铁联合企业、其他独立轧钢等类型钢铁企业的热轧连续式轧钢加热炉的评价工作。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 15432  环境空气 总悬浮物颗粒物的测定 重量法

GB/T 16157  物体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 17195  工业炉名词术语

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 23331  能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

YB/T 4772-2019  钢坯加热温度均匀性测定和计算方法

HJ/T 56  固体污染源排气中二氧化硫的测定  碘量法

HJ/T 57  固体污染源排气中二氧化硫的测定  定电位电解法

HJ/T 629  固体污染源排气中二氧化硫的测定  非分散红外吸收法

HJ/T 43  固体污染源排气中二氧化氮的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T 42  固体污染源排气中二氧化氮的测定  紫外分光光度法

XXXXXXXX  绿色炉窑评价技术通则

3  术语和定义

GB/T 17195 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色轧钢加热炉  green reheating furnace

指在炉窑（轧钢加热炉）生产应用过程中，资源能源消耗少、排放物环境友好、废物资源化、产品品质高的轧钢加热炉。

3.2

轧钢加热炉评价指标基准值  benchmark value of evaluation index for rolling reheating furnace

为评价绿色轧钢加热炉而设定的指标参考值。

3.3

可比单耗  the energy consumption quota for steel

在统计期内，经折算系数修正的加热炉单位能耗，单位为千克标准煤（kgce/t）。

3.4

氧化烧损  loss of iron scale

在钢坯加热过程中，钢坯表面的铁元素与炉气中的氧化性气体发生氧化反应，生成铁的氧化物，造成金属损失。

3.5

氧化烧损率  loss rate of iron scale

氧化烧损量占该钢坯本体重量的百分比，%。

4  评价要求

4.1  基本要求

绿色轧钢加热炉的基本要求应满足绿色炉窑评价技术通则中5.2基本要求中所列指标。轧钢加热炉产量、产品质量应不低于该加热炉的设计指标，轧钢加热炉近三年（含成立不足三年）应无较大安全、环保、质量等事故，其管理可按照GB/T 19001、GB/T 23331和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系、能源管理体系和环境管理体系。进行指标测试时轧钢加热炉应处于连续正常生产阶段。

4.2  评价指标要求

4.2.1 评价指标体系

绿色轧钢加热炉评价指标体系包括一级指标和二级指标，具体见表1所示。

表1 绿色轧钢加热炉的评价指标

| # 一级指标 | # 二级指标 |
| --- | --- |
| # 资源指标 | # 氧化烧损率 |
| # 能源指标 | # 可比单耗 |
| # 环境指标 | # 大气污染物 |
|  | # 噪声 |
| # 品质指标 | # 产品质量 |

4.2.2 资源指标

绿色轧钢加热炉所加热钢坯的氧化烧损率应满足表2要求，相关计算方法参照附录A。

表2 绿色轧钢加热炉的钢坯氧化烧损率

| # 加热炉类型 | # 钢坯加热温度/℃ | # 氧化烧损率/% |
| --- | --- | --- |
| # 板带钢、中厚板、中、大型材 | # 950~1050 | # ≤0.8 |
|  | # 1050~1150 | # ≤0.9 |
|  | # 1150~1250 | # ≤1.0 |
|  | # 1250~1350 | # ≤1.1 |
| # 线材、棒材、小型材、管材 | # 950~1050 | # ≤0.9 |
|  | # 1050~1150 | # ≤1.0 |
|  | # 1150~1250 | # ≤1.1 |
|  | # 1250~1350 | # ≤1.2 |

4. 2.3 能源指标

绿色轧钢加热炉可比单耗应根据不同的钢坯加热温度，满足表3的指标要求，相关计算方法参照附录A。

表3 绿色轧钢加热炉可比单耗要求

| # 加热炉类型 | # 钢坯加热温度 # ℃ | # 加热炉可比单耗 # kgce/t |
| --- | --- | --- |
| # 线材 | # 1050～1150 | # ≤36.7 |
|  | # 1150～1250 | # ≤40.3 |
|  | # ＞1250 | # ≤43 |
| # 板带钢 | # 1050～1150 | # ≤39.9 |
|  | # 1150～1250 | # ≤43.8 |
|  | # ＞1250 | # ≤46.7 |
| # 棒材 | # 1050～1150 | # ≤44.7 |
|  | # 1150～1250 | # ≤49 |
|  | # ＞1250 | # ≤52.3 |
| # 小型材 | # 1050～1150 | # ≤46.2 |
|  | # 1150～1250 | # ≤50.8 |
|  | # ＞1250 | # ≤54.2 |
| # 中、大型材 | # 1050～1150 | # ≤55.9 |
|  | # 1150～1250 | # ≤61.3 |
|  | # ＞1250 | # ≤65.4 |
| # 中厚板 | # 1050～1150 | # ≤57.4 |
|  | # 1150～1250 | # ≤63.1 |
|  | # ＞1250 | # ≤67.3 |
| # 管材 | # 1050～1150 | # ≤60.2 |
|  | # 1150～1250 | # ≤65.3 |
|  | # ＞1250 | # ≤69.7 |

注： 此处加热炉指标为其冷坯时的指标。其热装热送时，其对应的合格指标应为坯件温度减去冷坯的温度（20℃），查焓值后折算成千克标煤，然后再加上相应上表后的指标。

4.2.4 排放指标

4.2.4.1 大气污染物

绿色轧钢加热炉所在企业执行性表4规定的大气污染物排放限值,相关测试方法参照附录B。

表4 绿色轧钢加热炉大气污染物排放浓度限值

| # 污染物项目 | # 单位 | # 限值 | # 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 颗粒物 | # mg/m3 | # 10 | # 车间或生产设施气体排放装置(基准含氧量8%) |
| # 二氧化硫 | # mg/m3 | # 30 |  |
| # 氮氧化物（以NO2计） | # mg/m3 | # 100 |  |

4.2.4.2 噪声

绿色轧钢加热炉的所在厂界噪声排放限值应符合下表5标准，相关测试规定按照GB12348执行。

表5 绿色轧钢加热炉所在厂界噪声排放限值

单位：dB（A）

| # 时 段 | # 昼 间 | # 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| # 噪音标准 | # 65 | # 55 |

4.2.5 品质指标

轧钢加热炉产品应符合轧制工艺要求，相关测定方法与标准参照YBT 4772-2019。

4.3 评价指标基准值确定

应根据所评价炉窑的特点，以评价筛选绿色炉窑为目的，采用资料收集、现场调查、检验检测、文献检测、专家咨询等方法，科学、合理、严谨的确定指标基准值。在确定评价指标基准值时，以当前国内符合所有指标要求的该类型炉窑比例不超过20%，符合每个单项指标要求的该类产品比例原则上不超过25%为取值原则，以体现绿色炉窑的优势。

5 评价方法

本标准采用指标符合性评价的方法。

5.1 评价程序

评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价工作组、制定评价方案、预评价、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

5.2 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a）实施评价的组织方式；

b）评价目的、范围及准则；

c）评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d）评价内容，包括一般要求、资源指标、能源指标、环境指标、品质指标等，绿色轧钢加热炉评价示例表见附录C；

e）评价证明材料的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行情况等；

f）评价识别的绿色轧钢加热炉主要创建做法、工作亮点等；

g）对持续创建绿色轧钢加热炉提出的下一步工作计划或建议；

h）相关支持材料。

5.3  评价方式

炉窑评价可由与被评价方没有直接关系的第三方组织实施。

实施评价的组织应查看报告文件、统计报表、原始记录，并根据实际情况，开展相关人员的座谈；采用实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并保证证据的完整性和准确性。

实施评价的组织应对评价证据进行分析，当轧钢加热炉满足评价方案给出的各项评价标准和要求时，即可判定为绿色轧钢加热炉。

5.4 评价结果与管理

5.4.1  评价认定

评价组织可根据申请，按照评价结论对通过评价的，组织核发认定证书。

5.4.2  评价复核

对已经申请通过绿色炉窑认证的绿色轧钢加热炉，应在认证通过的第四年提交评价复核报告，对于不满足相关指标的绿色轧钢加热炉，应进行摘牌处理。

附录A

（规范性附录）

轧钢加热炉各项数据计算方法

A.1 计算方法

A.1.1钢坯氧化烧损计算

钢坯氧化烧损可采用称重法测定，即称重试验钢坯加热前后的质量，钢坯氧化烧损率按下式计算：

| α=G0-G1G0×100% | ··········（A.1） |
| --- | --- |

式中：

α—钢坯氧化烧损率

G0—钢坯加热前质量，单位为吨（t）

G1—钢坯加热后质量，单位为吨（t）

A.1.2可比单耗计算

轧钢加热炉实际单耗和轧钢加热炉可比单耗分别按下式计算：

| 轧钢加热炉实际单耗kgce/t=燃料消耗量入炉原料量 | ··········（A.2） |
| --- | --- |

式中：

燃料消耗量—包括烘炉、升温、待轧、保温、空烧、亏损消耗的燃料；

入炉原料量—入炉原料重量。回路在加热的（锭）坯、冷条量，不应再计入入炉原料量。

| 轧钢加热炉可比单耗kgce/t=加热炉实际单耗1+i=1nWi(Ki-1) | ··········（A.3） |
| --- | --- |

式中：

1+i=1nWi(Ki-1)—总折算系数

i—折算项；

n—折算总项数；

Wi—各影响因素的比值  ≤1；

Ki—各项相应的折算系数。

K1钢种系数，具体见附表A.1。

附表A.1 钢种系数表

| 钢种 | 低合金钢 | 合金钢 | 高合金钢 | 无取向硅钢 | 取向硅钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 3.5 |

K2烧锭系数

烧锭系数（K2）=1.1

K3燃料系数，具体见附表2.

附表A.2 燃料系数表

| 燃料分类 | 重油、天然气、焦炉煤气、发生炉煤气 | 煤 气 |  | 单一高炉煤气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤6273kJ/m3 (1500kcal/m3) | ≤9200kJ/m3 (2200kcal/m3) |  |
| K3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |

A.1.3大气污染物排放浓度指标计算

大气污染物排放浓度指标按照下式计算：

| C基=21-821-O实∙C实 | ··········（A.4） |
| --- | --- |

式中：

C基—大气污染物基准排放浓度，mg/m3;

C实—实测的大气污染物排放浓度，mg/m3;

O实—实测的排气筒干烟气中含氧量，%。

附录B

（规范性附录）

轧钢加热炉污染物测定分析方法

B.1 测定方法

轧钢加热炉大气污染物浓度测定方法见附表B.1。

表B.1 轧钢加热炉大气污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 物体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 环境空气 总悬浮物颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432 |
| 2 | 二氧化硫 | 固体污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固体污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ/T 57 |
|  |  | 固体污染源排气中二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ/T 629 |
| 3 | 二氧化氮 | 固体污染源排气中二氧化氮的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固体污染源排气中二氧化氮的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |

附录C

（资料性附录）

绿色炉窑评价技术规范 轧钢加热炉 评价指标表示例

表C.1给出了绿色轧钢加热炉评价示例表

表C.1绿色轧钢加热炉评价示例表

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 测试值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 氧化烧损率 | % |  |  |
| 能源属性 | 可比单耗 | kgce/t |  |  |
| 环境属性 | 颗粒物 | mg/m³ |  |  |
|  | 二氧化硫 | mg/m³ |  |  |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | mg/m³ |  |  |
|  | 噪声 | dB（A） |  |  |
| 品质属性 | 产品合格率 | % |  |  |