ICS

中国标准分类号

团   体   标   准

T/CBMF  00XX—20XX

T/CSTE 00XX—20XX

“领跑者”标准评价要求 纸面石膏板

Assessment requirements for enterprise forerunner standards-Gypsum plasterboard

（征求意见稿）

2021-XX-XX 发布                                          2021-XX-XX 实施

中国建筑材料联合会     中国技术经济学会

发布

版权保护文件

本文件规定了“领跑者”标准评价要求 木门的术语和定义、评价指标体系和评价方法，适用于建筑用室内木门产品企业标准水平评价。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件版权所有归属于该文件的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等，使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会和中国技术经济学会提出并归口。

本文件起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

引  言

放开搞活企业标准是标准化改革的重大举措。在新型标准化体系中，企业标准定位为先进引领性的标准。《标准化法》要求企业标准不得低于强制性标准，鼓励企业制定高于推荐性标准的企业标准，并提出支持利用自主创新技术制定企业标准。但企业在指标选取和指标值确定方面缺乏参考，因此企业标准的先进引领作用未能充分体现。

2018年，市场监管总局等八部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。

通过建立纸面石膏板“领跑者”标准，一方面可为行业实施企业标准“领跑者”评价提供技术支撑，另一方面，通过建立“领跑者”指标，挖掘、体现产品及行业的技术先进性，有利于树立行业标杆，引导企业设计开发更加优质、安全、环保的石膏板产品，支撑行业高速高质发展的市场消费需求，提高行业整体的质量安全和绿色化水平，增强国际市场竞争力。

“领跑者”标准评价纸面石膏板

- 范围

本文件规定了纸面石膏板的“领跑者”标准评价的术语定义、基本要求、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于建筑物中用作非承重内墙体及吊顶用的各类型纸面石膏板。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566建筑材料放射性核素限量

GB/T 9775纸面石膏板

GB/T 24025环境标志和声明Ⅲ型环境声明原则和程序

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

环境产品声明environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.2

碳足迹carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.3

纸面石膏板gypsum plasterboard

以建筑石膏为主要原料，掺入适量玻璃纤维增强材料和外加剂等，在与水搅拌后，浇筑于护面纸的面纸与背纸之间，并与护面纸牢固地粘结在一起的建筑板材。

注：按照所掺入的不同外加剂以及所用不同功能的护面纸，纸面石膏板可区分为：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板。

- 评价指标体系

4.1基本要求

4.1.1近三年，企业无环境、安全、质量事故；

4.1.2企业应未被列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.3企业应建立并运行质量和环境管理体系。

4.1.4产品应为量产产品；

4.1.5产品在近一年的产品质量国家监督抽查中无不合格情况。

4.2评价指标分类

4.2.1纸面石膏板“领跑者”标准的评价指标包括：基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2基础指标包括：外观质量、尺寸偏差、对角线长度差、楔形棱边断面尺寸、硬度、表面吸水量、放射性核素限量；

4.2.3核心指标包括：面密度、纵向断裂荷载、横向断裂荷载、遇火稳定性、吸水率；

4.2.4核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.2.5创新性指标包括：产品生命周期环境影响、工业副产石膏使用率，其中工业副产石膏使用率指标划分成基准水平、平均水平和先进水平两个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

。

4.3评价指标要求

纸面石膏板“领跑者”标准评价指标要求见表1。

- 表1纸面石膏板“领跑者”标准评价指标要求

| 指标类型 | 评价指标 |  | 指标要求 |  |  | 指标来源及判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 先进水平 | 一般水平 | 基准水平 |  |
| 基础指标 | 外观质量 |  | 符合标准要求 |  |  | GB/T 9775 |
|  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 对角线长度差 |  |  |  |  |  |
|  | 楔形棱边断面尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 硬度 |  |  |  |  |  |
|  | 表面吸水量a |  |  |  |  |  |
|  | 放射性核素限量 |  |  |  |  | GB 6566 |
| 核心指标 | 面密度/ kg/m2≤ | 9.5mm | 7.5 | 8.5 | 9.5 | GB/T 9775 |
|  |  | 12.0mm | 10.0 | 11.0 | 12.0 |  |
|  |  | 15.0mm | 12.0 | 14.0 | 15.0 |  |
|  |  | 18.0mm | 13.0 | 17.0 | 18.0 |  |
|  |  | 21.0mm | 19.0 | 20.0 | 21.0 |  |
|  |  | 25.0mm | 23.0 | 24.0 | 25.0 |  |
|  | 纵向断裂荷载平均值/ N≥ | 12.0mm | 550 | 530 | 520 |  |
|  |  | 15.0mm | 680 | 660 | 650 |  |
|  |  | 18.0mm | 800 | 780 | 770 |  |
|  |  | 21.0mm | 930 | 910 | 900 |  |
|  |  | 25.0mm | 1130 | 1110 | 1100 |  |
|  | 横向断裂荷载平均值/ N≥ | 12.0mm | 230 | 210 | 200 |  |
|  |  | 15.0mm | 280 | 260 | 250 |  |
|  |  | 18.0mm | 330 | 310 | 300 |  |
|  |  | 21.0mm | 380 | 360 | 350 |  |
|  |  | 25.0mm | 450 | 430 | 420 |  |
|  | 遇火稳定性b/ min ≥ |  | 40 | 30 | 20 |  |
|  | 吸水率a/% ≤ |  | 5 | 8 | 10 |  |
| 创新性指标 | 产品生命周期环境影响 |  | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  | GB/T 24025 |
|  | 工业副产石膏使用率 |  | ≥100 | ≥90 | ≥70 | 附录A |
| a吸水率和表面吸水量仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板； b遇火稳定性仅适用于耐火纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板. |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法及等级划分

5.1评价方法

5.1.1企业应按照第4章的规定提供相关证明文件；

5.1.2基础指标和核心指标依据GB/T 9775的规定进行；

5.1.3创新性指标中产品生命周期环境影响依据GB/T 24025的规定进行，工业副产石膏使用率依据附录A的规定进行。

5.2等级划分

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入纸面石膏板企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入纸面石膏板企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标要求（可选） |
| 二级应同时满足 |  |  | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标要求（可选） |
| 三级应同时满足 |  |  | 核心指标基准水平要求 | —— |

附录A

（规范性附录）

计算方法

A.1 工业副产石膏使用率

工业副产石膏掺入量以占1m3板材质量的百分数计算，按式（A.1）计算：

Pi=MiMc×100%                   (A.1)

式中：

Pi——1m3板材中的工业副产石膏使用率；

Mi——1m3板材中的工业副产石膏使用总量，单位为千克（kg）；

Mc ——1m3纸面石膏板总质量，单位为千克（kg）。