T/CAB  00XX—20XX
T/CSTE 00XX—20XX


团   体   标   准

T/CBMF  00XX—20XX

T/CSTE 00XX—20XX


2021-XX-XX 发布                                          2021-XX-XX 实施

  
版权保护文件
本文件规定了“领跑者”标准评价要求 木门的术语和定义、评价指标体系和评价方法，适用于建筑用室内木门产品企业标准水平评价。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件版权所有归属于该文件的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等，使用许可可于发布机构获取。
前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会和中国技术经济学会提出并归口。
本文件起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司
本文件参加起草单位：
本文件主要起草人：
引  言
放开搞活企业标准是标准化改革的重大举措。在新型标准化体系中，企业标准定位为先进引领性的标准。《标准化法》要求企业标准不得低于强制性标准，鼓励企业制定高于推荐性标准的企业标准，并提出支持利用自主创新技术制定企业标准。但企业在指标选取和指标值确定方面缺乏参考，因此企业标准的先进引领作用未能充分体现。
2018年，市场监管总局等八部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。
近年来木质地板行业发展模式正在发生转变，从“以量增长”为主的模式向“淘汰落后产能、生产高附加值产品”转变，迎来提质增效的高质量发展时代。在木质地板行业编制领跑者标准一方面可用于指导企业编写企业标准，对企业标准的水平进行评价，另一方面可用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案并开展有关评估工作，为切实发挥木质地板行业企业标准对产品质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准具有重要作用。
“领跑者”标准评价要求 木质地板
1 范围
本文件规定了木质地板“领跑者”标准评价的术语和定义、基本要求、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹制地板、竹木复合地板及软木地板等木质地板产品企业标准水平评价。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 15036.1 实木地板 第一部分：技术要求

GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18103 实木复合地板

GB/T 20240 竹集成材地板

GB/T 27649 竹木复合层积地板

LY/T 1657 软木类地板
3 术语和定义
GB/T18102、GB/T18103、GB/T15036.1、GB/T20240、GB/T35601、GB/T28997、GB/T35913界定的术语和定义适用于本文件。

4 评价指标体系
4.1 基本要求
4.1.1 近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。
4.1.2 企业应未被列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
4.1.3 企业应建立并运行质量、环境、职业健康安全和能源管理体系。
4.1.4 产品应为量产产品。
4.2 评价指标分类
4.2.1 木质地板“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。
4.2.2 基础指标包括GB/T18102、GB/T18103、GB/T15036.1、GB/T20240涉及的相关要求。
4.2.3 核心指标。浸渍纸层压木质地板的核心指标包括静曲强度、内结合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨（商用级、家用Ⅰ级、家用Ⅱ级）、抗冲击、耐光色牢度。实木复合地板的核心指标包括漆膜硬度、静曲强度、弹性模量、表面耐磨、甲醛释放量。实木地板的核心指标包括漆面表面耐磨、漆膜硬度、漆膜附着力、重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。竹地板的核心指标包括静曲强度、表面漆膜耐磨性、表面漆膜附着力、表面抗冲击性能、甲醛释放量。
4.2.4 创新性指标。浸渍纸层压木质地板的创新性指标包括甲醛释放量、可溶性重金属总含量（铅、铬、镉、汞）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）。实木复合地板的创新性指标包括可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）总含量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）。实木地板的创新性指标包括滑动摩擦系数、耐热尺寸稳定性、耐湿尺寸稳定性、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）。竹地板的创新性指标包括可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）。

4.2.5 核心指标和创新性指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。
4.3 评价指标体系框架
实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹制地板“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1、表2、表3和表4，企业标准中产品等级有分类时，如分为优等品、一等品、合格品或类似分类（见示例1和示例2），以优等品指标或等级最高的指标作为判标依据。
示例1：
企业标准中产品等级分为优等品、一等品和合格品，以优等品指标作为判标依据。
示例2：
企业标准中产品等级分为优等品和合格品，以优等品指标作为判标依据。
表1 浸渍纸层压木质地板“领跑者”标准评价指标体系框架
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标要求（实测值）
	判断依据/

方法

	
	
	
	先进水平
	一般水平
	基准水平
	

	基础指标
	规格尺寸及偏差
	GB/T18102
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T18102

	
	外观质量
	GB/T18102
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T18102

	
	含水率（%）
	GB/T18102
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T18102

	
	密度
	GB/T18102
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T18102

	
	表面耐划痕
	GB/T18102
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T18102

	
	尺寸稳定性
	GB/T18102
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T18102

	核心指标
	静曲强度（MPa）
	GB/T18102
	≥37
	≥36
	≥35
	GB/T18102

	
	内结合强度（MPa）
	GB/T18102
	≥1.2
	≥1.1
	≥1.0
	GB/T18102

	
	吸水厚度膨胀率（%）
	GB/T18102
	≤14
	≤16
	≤18
	GB/T18102

	
	表面胶合强度（MPa）
	GB/T18102
	≥1.4
	≥1.2
	≥1.0
	GB/T18102

	
	表面耐磨（转）
	商用级
	GB/T18102
	≥95000
	≥9200
	≥9000
	GB/T18102

	
	
	家用Ⅰ级
	GB/T18102
	≥6500
	≥6200
	≥6000
	GB/T18102

	
	
	家用Ⅱ级
	GB/T18102
	≥4500
	≥4200
	≥4000
	GB/T18102

	
	抗冲击（mm）
	GB/T18102
	≤8
	≤9
	≤10
	GB/T18102

	
	耐光色牢度（级）
	GB/T18102
	≥4.5
	≥4.2
	≥4.0
	GB/T18102

	创新性指标
	甲醛释放量（mg/m3）
	GB/T18102
	≤0.05
	≤0.08
	≤0.124
	GB/T18102

	
	可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）总含量
	GB/T 35601
	≤100
	≤140
	≤160
	GB/T 35601

	
	挥发性有机化合物（µg/m³）
	苯
	GB/T 35601
	≤10
	≤15
	≤20
	GB/T 35601

	
	
	甲苯
	GB/T 35601
	≤20
	≤25
	≤30
	GB/T 35601

	
	
	二甲苯
	GB/T 35601
	≤20
	≤25
	≤30
	GB/T 35601

	
	
	TVOC
	GB/T 35601
	≤100
	≤140
	≤160
	GB/T 35601


表2 实木复合地板“领跑者”标准评价指标体系框架
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标要求（实测值）
	判断依据/

方法

	
	
	
	先进水平
	一般水平
	基准水平
	

	基础指标
	规格尺寸
	GB/ T18103
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/ T18103

	
	尺寸偏差
	GB/ T18103
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/ T18103

	
	外观质量
	GB/ T18103
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/ T18103

	
	含水率（%）
	GB/ T18103
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/ T18103

	核心指标
	漆膜硬度
	GB/ T18103
	≥3H
	≥2H
	GB/ T18103

	
	静曲强度（MPa）
	GB/ T18103
	≥40
	≥35
	≥30
	GB/ T18103

	
	弹性模量（MPa）
	GB/ T18103
	≥5000
	≥4500
	≥4000
	GB/ T18103

	
	表面耐磨（g/100r）
	GB/ T18103
	≤0.11,且漆膜未磨透
	≤0.13,且漆膜未磨透
	≤0.15,且漆膜未磨透
	GB/ T18103

	
	甲醛释放量（mg/m3）
	GB/ T18103
	≤0.05
	≤0.10
	≤0.124
	GB/ T18103

	创新性指标
	可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）总含量（mg/kg）
	GB/T 35601
	≤100
	≤140
	≤160
	GB/T 35601

	
	挥发性有机
化合物（µg/m³）
	苯
	GB/T 35601
	≤10
	≤15
	≤20
	GB/T 35601

	
	
	甲苯
	GB/T 35601
	≤20
	≤25
	≤30
	GB/T 35601

	
	
	二甲苯
	GB/T 35601
	≤20
	≤25
	≤30
	GB/T 35601

	
	
	TVOC
	GB/T 35601
	≤100
	≤140
	≤160
	GB/T 35601


表3 实木地板“领跑者”标准评价指标体系框架
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标要求（实测值）
	判断依据/

方法

	
	
	
	先进水平
	一般水平
	基准水平
	

	基础指标
	规格尺寸
	GB∕T 15036.1
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB∕T 15036.1

	
	尺寸偏差
	GB∕T 15036.1
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB∕T 15036.1

	
	外观质量
	GB∕T 15036.1
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB∕T 15036.1

	
	含水率（%）
	GB∕T 15036.1
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB∕T 15036.1

	核心指标
	漆面表面耐磨

（g/100r）
	GB∕T 15036.1
	≤0.08,

且漆膜未磨透
	≤0.10,

且漆膜未磨透
	≤0.12,

且漆膜未磨透
	GB∕T 15036.1

	
	漆膜硬度
	GB∕T 15036.1
	≥3H
	≥2H
	≥H
	GB∕T 15036.1

	
	漆膜附着力（级）
	GB∕T 15036.1
	≤1
	≤2
	≤3
	GB∕T 15036.1

	
	重金属含量
（mg/kg）
	可溶性铅
	GB∕T 15036.1
	≤25
	≤28
	≤30
	GB∕T 15036.1

	
	
	可溶性镉
	GB∕T 15036.1
	≤20
	≤23
	≤25
	GB∕T 15036.1

	
	
	可溶性铬
	GB∕T 15036.1
	≤15
	≤18
	≤20
	GB∕T 15036.1

	
	
	可溶性汞
	GB∕T 15036.1
	≤15
	≤18
	≤20
	GB∕T 15036.1

	创新性指标
	滑动摩擦系数
	GB/T 28997

适用于舞台木地板
	≥0.6
	≥0.5
	≥0.4
	GB/T 28997

适用于舞台木地板

	
	耐热尺寸稳定性
	长
	GB/T 35913

适用于地采暖用实木地板
	≤0.10%
	≤0.15%
	≤0.20%
	GB/T 35913
适用于地采暖用实木地板

	
	
	宽
	GB/T 35913
适用于地采暖用实木地板
	≤0.10%
	≤0.12%
	≤0.15%
	GB/T 35913
适用于地采暖用实木地板

	
	耐湿尺寸稳定性
	长
	GB/T 35913

适用于地采暖用实木地板
	≤0.10%
	≤0.15%
	≤0.20%
	GB/T 35913
适用于地采暖用实木地板

	
	
	宽
	GB/T 35913

适用于地采暖用实木地板
	≤0.30%
	≤0.50%
	≤0.80%
	GB/T 35913
适用于地采暖用实木地板

	
	挥发性有机
化合物（µg/m³）
	苯
	GB/T 35601
	≤10
	≤15
	≤20
	GB/T 35601

	
	
	甲苯
	GB/T 35601
	≤20
	≤25
	≤30
	GB/T 35601

	
	
	二甲苯
	GB/T 35601
	≤20
	≤25
	≤30
	GB/T 35601

	
	
	TVOC
	GB/T 35601
	≤100
	≤140
	≤160
	GB/T 35601


表4 竹地板“领跑者”标准评价指标体系框架
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标要求（实测值）
	判断依据/

方法

	
	
	
	先进水平
	一般水平
	基准水平
	

	基础指标
	规格尺寸
	GB/T 20240
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T 20240

	
	尺寸偏差
	GB/T 20240
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T 20240

	
	外观质量
	GB/T 20240
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T 20240

	
	浸渍剥离试验
	GB/T 20240
	符合相应产品标准中合格品的要求
	GB/T 20240

	核心指标
	静曲强度
（MPa）
	面板纤维方向与芯板纤维方向相互平行
	厚度≤15mm
	GB/T 20240
	≥90
	≥85
	≥80
	GB/T 20240

	
	
	
	厚度≥15mm
	GB/T 20240
	≥85
	≥80
	≥75
	GB/T 20240

	
	
	面板纤维方向与芯板纤维方向相互垂直
	厚度≤15mm
	GB/T 20240
	≥85
	≥80
	≥75
	GB/T 20240

	
	
	
	厚度≥15mm
	GB/T 20240
	≥80
	≥75
	≥70
	GB/T 20240

	
	表面漆膜耐磨性（r）
	GB/T 20240
	140r后表面未磨透
	120 r后表面未磨透
	100 r后表面未磨透
	GB/T 20240

	
	表面漆膜附着力（级）
	GB/T 20240
	≥5
	≥3
	≥2
	GB/T 20240

	
	表面抗冲击性能
	GB/T 20240
	压痕直径≤6mm，无裂痕
	压痕直径≤8mm，无裂痕
	压痕直径≤10mm，无裂痕
	GB/T 20240

	
	甲醛释放量（mg/m3）
	GB/T 20240
	≤0.05
	≤0.08
	≤0.124
	GB/T 20240

	创新性指标
	可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）（mg/kg）
	GB/T 35601
	≤100
	≤140
	≤160
	GB/T 35601

	
	挥发性有机化合物（µg/m³）
	苯
	GB/T 35601
	≤10
	≤15
	≤20
	GB/T 35601

	
	
	甲苯
	GB/T 35601
	≤20
	≤25
	≤30
	GB/T 35601

	
	
	二甲苯
	GB/T 35601
	≤20
	≤25
	≤30
	GB/T 35601

	
	
	TVOC
	GB/T 35601
	≤100
	≤140
	≤160
	GB/T 35601


5 评价方法及等级划分
评价结果划分为一级、二级和三级，等级划分应符合表2的规定。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后可进入木质地板企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以进入木质地板企业标准“领跑者”候选名单。

表5 指标评价要求等级划分
	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
先进水平要求
	创新性指标
先进水平要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
平均水平要求
	创新性指标
平均水平要求

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
基准水平要求
	—



ICS


中国标准分类号








“领跑者”标准评价要求 木质地板


Assessment requirements for enterprise forerunner standards - Wooden floor











（征求意见稿）








中国建筑材料联合会     中国技术经济学会











发布









