T/CPF  00XX—202X
T/CSTE 00XX—202X


团   体   标   准
T/CPF 00XX—202X

T/CSTE 00XX—202X


 202X-XX-XX 发布                                      202X-XX-XX 实施

  
[image: image1.png]


 版权保护文件
版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。
 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由中国包装联合会和中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：中柔凹印技术服务（北京）中心、北京印刷学院、盛威科（上海）油墨有限公司、山东布瑞特油墨有限公司、洋紫荆油墨股份有限公司。
本文件主要起草人：曹国荣、冯梦珂、许文才、孙中民、张丰年、冯文照。
本文件为首次发布。
“领跑者”标准评价要求 柔性版水性油墨
1  范围

本文件规定了柔性版水性油墨“领跑者”标准评价的评价指标体系和评价方法。
本文件适用于柔性版水性油墨企业标准水平评价，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用，企业在制定企业标准时可参照使用。
2  规范性引用文件    

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 38507—2020  油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值

QB/T 2825—2017  柔性版水性油墨

QB/T 2930.1—2008  油墨中某些有害元素的限量及其测定方法  第1部分：可溶性元素

QB/T 2930.2 —2008  油墨中某些有害元素的限量及其测定方法  第2部分：铅，汞，镉，六价铬
T/CAQP 015—2020 T/ESF 0001—2020  “领跑者”标准编制通则

3  术语和定义

GB 38507、QB/T 2825和T/CAQP 015 T/ESF 0001界定的术语和定义适用于本文件。
4  评价指标体系
4.1  基本要求

4.1.1  提供产品质量与公开标准一致性承诺书。
4.1.2  近3年，企业无较大环境、安全、质量事故。
4.1.3  企业无不良信用记录。
4.1.4  企业应建立并运行符合产品或服务的管理体系。
4.1.5  产品应为量产产品。
4.2  评价指标分类
4.2.1  柔性版水性油墨“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新指标。
4.2.2  基础指标为可溶性元素的最大限量、有害物质限量、pH值、颜色、黏度、挥发性有机化合物(VOCs)限值。
4.2.3  核心指标包括初干性、着色力、细度。
4.2.4  创新指标包括附着牢度、光泽偏差和抗粘连。
4.2.5  核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共3个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。
4.3  评价指标体系框架

柔性版水性油墨“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。
表1  评价指标体系框架
	序号
	指标

类型
	评估指标
	指标来源
（判断依据/方法）
	指标要求

	
	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平

	1
	基础

指标
	可溶性元素的最大限量/（mg/kg）
	QB/T 2930.1—2008 第8.1规定的方法
	铅(Pb)＜90

汞(Hg)＜60

砷(As)＜25

铬(Cr)＜60

镉(Cd)＜75

锑(Sb)＜60

钡(Ba)＜1000

硒(Se)＜500

	2
	
	有害物质限量/(mg/kg)
	QB/T 2930.2 —2008第6章规定的方法
	环保油墨要求6种物质含量均小于100

	3
	
	pH
	QB/T 2825—2017第4.5规定的方法
	8.5~9.5
	8.5~9.5
	---

	4
	
	颜色
	QB/T 2825—2017第4.2规定的方法
	纸张类柔印水性油墨、薄膜类柔印水性油墨≥4级

	5
	
	黏度（蔡恩4#）/s
	QB/T 2825—2017第4.3规定的方法
	10~30
	8~40
	8~60

	6
	
	挥发性有机化合物(VOCs)限值/（%）
	GB 38507—2020 第6.2规定的方法
	吸收性承印物 ≤5
非吸收性承印物≤25

	7
	核心指标
	初干性/（mm/30s）
	QB/T 2825—2017第4.7规定的方法
	20~50
	10~50
	5~50

	8
	
	着色力/（%）
	QB/T 2825—2017第4.8规定的方法
	100±5
	100±8
	100±10

	9
	
	细度/μm
	QB/T 2825—2017第4.4规定的方法
	≤5
	≤10
	≤15

	10
	创新指标
	附着牢度（%）
	QB/T 2825—2017第4.9规定的方法
	≥95 
	90-95
	≥85

	11
	
	光泽偏差（%）
	QB/T 2825—2017第4.6规定的方法
	≤±5
	≤±10
	——

	12
	
	抗粘连（%）
	QB/T 2825—2017第4.10规定的方法
	≥95
	≥90
	——


5  评价方法

评估结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入柔性版水性油墨企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入柔性版水性油墨的企业标准“领跑者”候选名单。
表2  指标要求等级划分

	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平要求
	创新指标至少2项先进水平要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标平均水平要求
	创新指标平均水平要求

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标基准水平要求
	—



ICS 87.080


CCS A 17





“领跑者”标准评价要求  柔性版


水性油墨





Assessment requirements for forerunner standard—flexible waterbased ink


（征求意见稿）





中国包装联合会


中国技术经济学会











发布








