ICS 29.50

团  体  标  准

T/CSTE  xxxx—2021

“领跑者”标准评价要求 球形天然石墨

Assessment requirements for forerunner standard — Spherical Natural graphite

2021-xx-xx 发布                                  2021-xx-xx 实施

技术经济学会

发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：萝北奥星新材料有限公司、国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

“领跑者”标准评价要求 球形天然石墨

1  范围

本文件规定了球形天然石墨“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、等级划分和试验评价方法。

本文件适用于球形天然石墨的“领跑者”标准评价工作。球形天然石墨生产企业可参照“领跑者”标准评价技术要求声明公开先进标准，第三方评估机构在编制企业标准“领跑者”评估方案时也可参考本文件。柔性石墨板产品相关标准的评估与制定工作可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 606  化学试剂 水份测定通用方法 卡尔·费休法

GB/T 3521  石墨化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9724  化学试剂 pH值测定通则

GB/T 24533 锂离子电池石墨类负极材料

GB/T 13732  粒度均匀散料抽样检验通则

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

IEC 62321  ROHS的测试方法

3  术语和定义

球形天然石墨  Spherical Natural graphite

球形天然石墨是以优质高纯天然鳞片石墨为原料、对石墨表面进行改性处理。生产出形似椭圆球形的石墨产品。。

4  评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 企业近三年无较大环境、安全、质量事故；

4.1.2 企业无不良信用记录；

4.1.3 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；

4.1.4 产品应为量产产品，且不得为国家及地方政策中禁止和限制生产的产品。

4.2 评价指标分类

4.2.1 球形天然石墨“领跑者”标准的评价指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标包括外观、固定碳、水份、pH值。

4.2.3 核心指标包括振实密度、比表面积、微量元素、磁性物质、硫含量。

4.2.4 创新性指标包括限用物质、阴离子、粒度分布。

4.2.5 核心指标和创新性指标均分为三个等级，包括：先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.3 评价指标体系框架

球形天然石墨产品评价指标体系见表1。

表1 球形天然石墨产品评价指标

| 指标类型 | 评价指标 |  | 指标来源 | 指标水平 |  |  |  |  | 试验和评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 |  | 平均水平 |  | 基准水平 |  |
| 基础指标 | 外观 |  | GB/T38887-2020 | 颜色灰黑或钢灰色,有金属光泽的粉末。 |  |  |  |  | GB/T24533-2019 |
|  | 固定碳/% |  | GB/T38887-2020 | 固定碳含量≥99.95 |  |  |  |  | GB/T3521-2008 |
|  | 水份/% |  | GB/T38887-2020 | SG8 | SG11 |  | SG17 | SG23 | GB/T24533-2019附录B |
|  |  |  |  | ≤0.20 | ≤0.20 |  | ≤0.10 | ≤0.10 |  |
|  | pH值 |  | GB/T38887-2020 | 4.5～6.0 |  |  |  |  | GB/T9724-2007化学试剂pH值测定通则、GB/T24533-2019附录C |
| 核心指标 | 振实密度/（g/cm3） |  | GB/T38887-2020 | SG8 | SG11 |  | SG17 | SG23 | GB/T21354-2008粉末产品振实密度测定通用方法、GB/T24533-2019附录M |
|  |  |  |  | ≥0.85 | ≥0.90 |  | ≥0.93 | ≥0.98 |  |
|  | 比表面积/（m2/g） |  | GB/T38887-2020 | SG8 | SG11 |  | SG17 | SG23 | GB/T19587-2017气体吸附BET法测定骨炭物质比表面积 |
|  |  |  |  | 9.5～10.5 | 7.0～8.5 |  | 5.0～6.5 | 4.5～6.0 |  |
|  | 限用物质/(mg/Kg） | 镉及其化合物） | 本文件 | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 | 参照IEC 62321进行测定。 |
|  |  | 铅及其化合物 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 汞及其化后物 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 六价铬及其化合物) |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  | 磁性物质/(mg/Kg） | 铁+铬+镍+锌+钴 | 本文件 | ≤0.1 | ≤0.1 |  | ≤0.1 | ≤0.1 | GB/T24533-2019中附录K进行测定 |
| 创新性指标 | 微量元素/(mg/Kg） | 铁 | 本文件 | ≤25 | ≤25 |  | ≤25 | ≤25 | 企业在标准中进行自我声明按附录A的规定进行测定 |
|  |  | 钠 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 铬 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 铜 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 镍 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 铝 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 钼 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 锌 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 钴 |  | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 |  |
|  |  | 硅 |  | ≤20 | ≤20 |  | ≤20 | ≤20 |  |
|  | 阴离子 | F-/ppm | 本文件 | ≤5 | ≤5 |  | ≤5 | ≤5 | 企业在标准中进行自我声明按GB/T 24533-2019中附录I的规定进行测定。 |
|  |  | Cl-/ppm |  | ≤50 | ≤50 |  | ≤50 | ≤50 |  |
|  |  | Br-/ppm |  | ≤50 | ≤50 |  | ≤50 | ≤50 |  |
|  |  | NO3-/ppm |  | ≤50 | ≤50 |  | ≤50 | ≤50 |  |
|  |  | SO42-/ppm |  | ≤50 | ≤50 |  | ≤50 | ≤50 |  |
|  | 粒度分布 | D10/μm | 本文件 | 5.5±0.5 | 6.5±0.2 |  | 10±0.2 | 14±0.2 | 企业在标准中进行自我声明按GB/T 24533-2019中附录A的规定进行测定。 |
|  |  | D50/μm |  | 8.0±0.5 | 11.0±0.5 |  | 17.0±0.5 | 23.0±0.5 |  |
|  |  | D90/μm |  | 13±0.5 | 18±0.5 |  | 26±0.5 | 33±0.5 |  |
|  |  | DMAX/μm |  | ≤20.0 | ≤25.0 |  | ≤40.0 | ≤55.0 |  |
|  | 硫含量/(mg/Kg |  | 本文件 | ≤10 |  |  |  |  | 企业在标准中进行自我声明按GB/T 24533-2019中附录J的规定进行测定 |

5  等级划分

球形天然石墨企业标准评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入所对应的具体产品或服务企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入所对应具体产品或服务的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标要求（企业标准中包括2个创新性指标，并达到先进水平要求） |
| 二级应同时满足 |  |  | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标要求（企业标准中包括2个创新性指标，并达到平均水平要求） |
| 三级应同时满足 |  |  | 核心指标基准水平要求 | — |

参考文献

- T/CACP 015-2020 领跑者”标准编制通则

- GB/T3887-2020  球形石墨

- GB/T24533-2019 锂离子电池石墨类用负极材料

_________________________________