ICS 21.140

团  体  标  准

T/CSTE  xxxx—2021

“领跑者”标准评价要求 柔性石墨板材

Assessment requirements for forerunner standard — Flexible graphite sheet

2021-xx-xx 发布                                  2021-xx-xx 实施

技术经济学会

发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司、国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

“领跑者”标准评价要求 柔性石墨板材

1  范围

本文件规定了柔性石墨板材“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、等级划分和试验评价方法。

本文件适用于柔性石墨板材的“领跑者”标准评价工作。柔性石墨板材生产企业可参照“领跑者”标准评价技术要求声明公开先进标准，第三方评估机构在编制企业标准“领跑者”评估方案时也可参考本文件。柔性石墨板产品相关标准的评估与制定工作可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3521 石墨化学分析方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20671.1 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第1部分：非金属垫片材料分类体系

GB/T 20671.2 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第2部分：垫片材料压缩率回弹率试验方法

JB/T 7758.3  柔性石墨板材 硫含量测定方法

JB/T 7758.4  柔性石墨板材 氯含量测定方法

JB/T 9141.2  柔性石墨板材 拉伸强度测试方法

JB/T 9141.5  柔性石墨板材 灰分测试方法

3  术语和定义

柔性石墨板材  Flexible graphite sheet

优质鳞片石墨经化学处理高温膨胀轧制而成。柔性石墨板材具有耐高温、耐腐蚀、抗辐射，蠕变松弛率低，柔韧性能优异。

4  评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 企业近三年无较大环境、安全、质量事故；

4.1.2 企业无不良信用记录；

4.1.3 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；

4.1.4 产品应为量产产品，且不得为国家及地方政策中禁止和限制生产的产品。

4.2 评价指标分类

4.2.1 柔性石墨板材“领跑者”标准的评价指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标包括尺寸、灰分。

4.2.3 核心指标包括密度偏差、抗拉强度、热失重、氯含量、硫含量。

4.2.4 创新性指标包括压缩率、回弹率。

4.2.5 核心指标和创新性指标均分为三个等级，包括：先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.3 评价指标体系框架

柔性石墨板材产品评价指标体系见表1。

表1 柔性石墨板材产品评价指标

| 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平 |  |  |  |  |  |  | 试验和评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 先进水平 |  | 平均水平 |  |  |  | 基准水平 |  |
| 基础指标 | 密度偏差/g/cm3 | JB/T7758.2-2005 | H ≥0.4 |  |  |  |  | ±0.07 |  | JB/T9141.1-2013 |
|  |  |  | H < 0.4 |  |  |  |  | ±0.1 |  |  |
|  | 灰分/% | JB/T7758.2-2005 | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  | JB/T9141.4-2013 |
|  | 尺寸 | JB/T7758.2-2005 | 宽度 | 厚度 |  |  |  |  |  | JB/T7758.2中4.1、4.2 |
|  |  |  |  | H≤0.4 |  | 0.4<H≤1.0 |  |  | H>1.0 |  |
|  |  |  | ±3 | ±10%H |  | ±7%H |  |  | ±5%H |  |
|  |  |  | 注：H为板厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 | JB/T7758.2-2005 | 应光滑，无明显气泡、裂纹、皱折、划痕、杂质等缺陷。 |  |  |  |  |  |  | JB/T7758.2-2005中4.4 |
| 核心指标 | 抗拉强度/Mpa | JB/T7758.2-2005 | ≥4.0 |  |  |  |  |  |  | JB/T9141.2-2013 |
|  | 压缩率/% | JB/T7758.2-2005 | 35-55 |  |  |  |  |  |  | JB/T9141.4-2013 |
|  | 回弹率/% | JB/T7758.2-2005 | ≥9 |  |  |  |  |  |  | JB/T9141.4-2013 |
| 创新性指标 | 氯含量/mg/kg | 本文件 | ≤800 |  |  |  |  |  |  | JB/T7758.4-2008 |
|  | 硫含量/mg/kg | 本文件 | ≤80 |  |  |  |  |  |  | JB/T7758.3-2005 |
|  | 热失重/% | 本文件 | 450℃ |  |  |  | ≤0.80 |  |  | JB/T9141.7-2013 |
|  |  |  | 600℃ |  |  |  | ≤18.0 |  |  |  |
|  |  |  | 670℃ |  |  |  | ≤3.5(抗氧化） |  |  |  |

5  等级划分

柔性石墨板材企业标准评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入所对应的具体产品或服务企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入所对应具体产品或服务的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标要求（企业标准中包括2个创新性指标，并达到先进水平要求） |
| 二级应同时满足 |  |  | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标要求（企业标准中包括2个创新性指标，并达到平均水平要求） |
| 三级应同时满足 |  |  | 核心指标基准水平要求 | — |

参考文献

- T/CACP 015-2020 领跑者”标准编制通则

- JB/T7758.2  柔性石墨板

_________________________________