ICS 77.140.60

CCS H 44

团体标准

	


T/SSEA XXXX—2021
“领跑者”标准评价要求 锚杆用热轧带肋钢筋
Enterprise forerunner standards for hot-rolled ribbed bars for rock bolts
	

	


XXXX - XX- XX发布
XXXX -XX - XX实施

中国特钢企业协会发布


前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出

本文件由中国特钢企业协会和中国技术经济学会联合归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

“领跑者”标准评价要求 锚杆用热轧带肋钢筋
1　 范围

本文件规定了锚杆用热轧带肋钢筋（以下简称钢筋）“领跑者”标准的评价指标体系、评价方法及等级划分。

本文件适用于锚杆用热轧带肋钢筋企业标准水平评价。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照使用。
2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 229  金属夏比缺口冲击试验方法
GB/T 6394  金属平均晶粒度测定法

GB/T 11261  钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

YB/T 4364-2014  锚杆用热轧带肋钢筋

3　 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4　 评价指标体系

4.1　 基本要求

4.1.1　 近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。

4.1.2　 企业无不良信用记录。

4.1.3　 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系。

4.1.4　 产品应为量产产品。
4.2　 评价指标分类

4.2.1　 锚杆用热轧带肋钢筋“领跑者”标准的评价指标分为：基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2　 基础指标为尺寸、外形及允许偏差和表面质量。

4.2.3　 核心指标包括化学成分、力学性能、工艺性能。

4.2.4　 创新性指标包括牌号和强度级别等要求。

4.3　 评价指标体系框架

锚杆用热轧带肋钢筋“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

表1　 评价指标体系

	指标类型
	评价指标
	指标水平分级
	判断依据/方法

	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	基础指标
	尺寸、外形及允许偏差
	符合YB/T 4364的规定
	合适的量具

	
	表面质量
	符合YB/T 4364的规定
	YB/T 4364规定的方法

	
	弯曲性能
	符合YB/T 4364的规定
	YB/T 4364规定的方法

	
	金相组织
	符合YB/T 4364的规定
	YB/T 4364规定的方法

	
	化学成分
	符合YB/T 4364的规定
	YB/T 4364规定的方法

	核心指标
	P含量
（MG500及以上）
	≤0.025%
	≤0.030%
	≤0.040%
	YB/T 4364规定的方法

	
	S含量
（MG500及以上）
	≤0.025%
	≤0.030%
	≤0.040%
	YB/T 4364规定的方法

	
	O含量
	≤40ppm
	≤50ppm
	—
	GB/T 11261规定的方法

	
	内径允许偏差
	±0.20m
	±0.25mm
	±0.30mm
	YB/T 4364规定的方法

	
	最大外圆允许偏差
（螺纹肋锚杆钢筋）
	
	
	8~12：
14~18：
	请分规格补充

	
	弯曲度
	每米弯曲度2mm
总弯曲度0.2%
	每米弯曲度3mm
总弯曲度0.3%
	每米弯曲度4mm
总弯曲度0.4%
	YB/T 4364规定的方法

	
	力学性能
	屈服强度
	MG400：420MPa~470MPa
MG500：520MPa~570MPa
MG600：620MPa~700MPa
	MG400：400MPa~500MPa
MG500：500MPa~600MPa
MG600：600MPa~720MPa
	MG400：≥400MPa
MG500：≥500MPa
MG600：≥600MPa
	YB/T 4364规定的方法

	
	
	抗拉强度
	
	MG400：≥560MPa
MG500：≥650MPa
MG600：≥770MPa
	MG400：≥540MPa
MG500：≥630MPa
MG600：≥750MPa
	

	
	
	断后伸长率
	MG400：≥23%
MG500：≥23%
MG600：≥20%
	MG400：≥22%
MG500：≥22%
MG600：≥19%
	MG400：≥20%
MG500：≥20%
MG600：≥18%
	

	
	冲击性能
20℃冲击试验（V型缺口），冲击吸收能量
	MG400：≥45J
MG500：≥50J
MG600：≥40J
	MG400：≥40J
MG500：≥45J
MG600：≥37J
	MG500：≥40J

MG600：≥34J
	GB/T 229规定的方法

	创新性指标
	晶粒度
	8.5级或更细
	7.5级或更细
	—
	GB/T 6394规定的方法

	
	新增更高强度级别牌号
	新增强度等级大于MG600的牌号及其技术要求
	与YB/T 4364对比分析


5　 评价方法

锚杆用热轧带肋钢筋“领跑者”标准应将评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准，按照有关要求进行自我声明公开后均可进入所对应的锚杆用热轧带肋钢筋企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入锚杆用热轧带肋钢筋企业标准“领跑者”候选名单。

表2　 指标评价要求及等级划分

	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平要求
	创新性指标要求

（先进水平要求）

	二级应同时满足
	
	
	核心指标平均水平要求
	创新性指标要求

（平均水平要求）

	三级应同时满足
	
	
	核心指标基准水平要求
	—


参考文献
[1]  T/CAQP 015 T/ESF 0001  “领跑者”标准编制通则


