“领跑者”标准评价要求 人造石

团体标准编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

2021年6月

目  次

一、立项背景	2

二、适用范围和拟解决问题	4

三、标准制定原则	4

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	6

六、预期作用和效益	10

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	10

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	10

九、重大分歧意见的处理经过和依据	10

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	10

一、立项背景

人造石英石板材在国际上已经成为一种新兴的台面材料，它以其天然的质地、超高的硬度和超强的耐磨性逐渐成为深受广大消费者喜爱的绿色环保建材装饰产品之一，在欧美越来越多进入消费者家庭。 特别是近几年在米兰国际橱柜展上，世界各国名牌橱柜推出的新品上，可以明显感觉到这种趋势，尤其是橱柜板行业已开始全面使用，需求量大增，为人造石英石生产发展提供很大的空间。

随着人们生活水平提高和审美观点的发展，装饰台面也由简单的花岗石逐渐被各种花色的大理石和人造石所代替。但天然的花岗石和大理石由于含有放射性元素，同时其表面的微孔使耐污染性较差，如今人们 在装修中更青睐的是人造石英石。

国务院联合有关部委依据《中华人民共和国标准化法》和《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》，实现以先进标准引领消费品质量提升，突出标准引领，创新质量供给，着力增品种、提品质、创品牌，不断满足人民群众日益增长的消费需求。全面实施企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度，发布企业标准排行榜，引导消费者更多选择领跑者产品。

企业标准“领跑者”制度是通过高水平标准引领，增加中高端产品和服务有效供给，支撑高质量发展的鼓励性政策，对深化标准化工作改革、推动经济新旧动能转换、供给侧结构性改革和培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。鼓励企业制定高于国家标准、行业标准、地方标准，具有竞争力的企业标准。

为了规范各大企业所制定的企业标准，为了能够客观的评价出各大企业所制定的企业标准的水平高低，在人造石行业培育形成一批具有国际领先水平和市场竞争力的领跑者标准，促进产品和服务标准水平的整体提升，让人民群众拥有更高水平的质量获得感，所以制定本标准。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

本文件规定了人造石“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于人造石产品企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参照使用。

2、拟解决问题

本标准用评价指标体系框架，进一步规范人造石行业企业标准的制定，用标准引导企业关注产品质量、性能、环保等方面的技术指标，引领行业和产品发展。促使企业设计开发优质产品，满足目前市场需求，提高人造石的行业竞争力。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

标准中所制定的核心评价指标均为现行有效的国家、行业、团体标准中的指标。创新性指标的检测方法在行业中比较成熟，测试方法引用现行有效的国家标准和团体标准。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

- GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

- JG/T 463-2014  建筑装饰用人造石英石板

- JC/T 908-2013  人造石

- T/CAQP 015-2020 “领跑者”标准编制通则

四、主要工作过程

1、开展调研

2021年3月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集与背景调研，对人造石的企业标准进行了相关的调查和研究，确定了《“领跑者”标准评价要求 人造石》团体标准的初步技术要求。

2021年4月，佛山市质量和标准化研究院召开此团体标准编制组启动会，开展标准的相关制定工作。

- 成立标准起草组

本标准的主要起草单位为佛山市质量和标准化研究院、中国标准化研究院、广东中旗新材料股份有限公司、广东意新家居有限责任公司、广东金石建材有限公司、佛山市法萨建材有限公司等。

3、通过标准立项

本标准由企业标准“领跑者”工作委员会共同提出,由中国技术经济学会归口，按照中国技术经济学会团体标准立项要求，于2021年6月11日完成标准立项。

4、行业专家研讨，形成征求意见稿

2021年4月，佛山市质量和标准化研究院组织各起草单位对标准草案进行了标准编制组启动会，确定了标准草案详细内容，形成标准征求意见稿，并向行业征求意见。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第一至三章）

对标准的适用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2、评价指标体系（第四章）

人造石“领跑者”标准的评价指标体系包括基本要求、基础指标、核心指标和创新性指标，具体评价指标体系框架见表1。

①基本要求主要涉及人造石企业的相关要求，主要包括近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；企业无（重大）不良信用记录；企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。

②人造石产品要求包括基础指标、核心指标和创新性指标。

考虑到尺寸偏差、外观质量、线膨胀系数、荷载变形和韧性、吸水率、耐化学药品性、耐热性、耐高温性能、耐燃烧性能、光泽度、放射性防护分类控制的相关要求是产品质量好坏最基本的要求，所以将以上几项纳入基础性指标要求。此外，人造石的各类相关产品标准的指标也作为考核依据，全部纳入到本标准的基础指标中。

作为核心指标，应该是能够反映人造石性能优劣的关键指标，也是消费者所关注的指标，编制组通过收集人造石相关产品标准以及销售中对消费者关注内容的总结概况，最终选择弯曲强度、压缩强度、巴氏硬度、莫氏硬度、抗落球冲击、耐磨性能、色牢度与老化性能、耐污染性能能作为核心指标。弯曲强度、压缩强度、巴氏硬度、莫氏硬度、抗落球冲击主要反映人造石的硬度、易破损情况，也就是耐久质量的体现；耐磨性能、耐人工气候老化性能主要反映人造石在使用过程中是否抗耐磨擦，是否容易被刮花等，直接影响用户的使用感受效果；耐污染性能主要反映人造石的外观质量和视觉效果，直接影响产品的美观度。

对于创新性指标，编制组选取了重金属和抗冻融性能，这两项指标作为创新性考核指标。

具体评价指标体系框架见表1。

表1 评价指标体系框架

| 指标 类型 |  | 评估指标 |  | 指标来源（判定依据和方法） |  |  | 指标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 |  | 基准水平 |
| 基础 指标 |  | 尺寸偏差 |  | JC/T 908 |  |  | 符合标准要求 |  |  |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 荷载变形和冲击韧性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐化学药品性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐热性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐高温性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 光泽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性防护分类控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相关指标符合JC/T 908的要求，具体见附录 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心 指标 |  | 弯曲强度/MPa |  | JC/T 908 |  |  | 实体面材：≥40 石英石：≥40 岗石：≥20 | 实体面材：≥38 石英石：≥38 岗石：≥18 | 实体面材：≥35 石英石：≥35 岗石：≥15 |  |
|  |  | 压缩强度/MPa |  |  |  |  | 石英石：≥152 岗石：≥82 | 石英石：≥151 岗石：≥81 | 石英石：≥150 岗石：≥80 |  |
|  |  | 巴氏硬度/级 （仅考核实体面材） |  |  |  |  | 实体面材： PMMA类：≥70 UPR类：≥65 | 实体面材： PMMA类：≥65 UPR类：≥60 |  |  |
|  |  | 莫氏硬度/级 |  |  |  |  | 石英石：≥7 岗石：≥5 | 石英石：≥6 岗石：≥4 | 石英石：≥5 岗石：≥3 |  |
| 核心 指标 | 抗落球冲击/ mm |  |  | JC/T 908 | 实体面材：≥2000 石英石：a)台面：≥1200；b)墙地面：≥1400 岗石：≥900 |  |  | 实体面材：≥1600 石英石：a)台面：≥1000；b)墙地面：≥1300 岗石：≥850 | 实体面材：≥1200 石英石：a)台面：≥800；b)墙地面：≥1200 岗石：≥800 |  |
|  | 耐磨性能/g/ mm3 |  |  |  | 实体面材：≤0.5 g 石英石：≤250 mm3 岗石：≤450 mm3 |  |  | 实体面材：≤0.6 g 石英石：≤280 mm3 岗石：≤480 mm3 | 实体面材：≤0.6 g 石英石：≤300 mm3 岗石：≤500 mm3 |  |
|  | 色牢度与老化性能 |  |  |  | 试验后无破坏，变色≤2级 |  |  | 试验后无破坏，无明显变色 |  |  |
|  | 耐污染性能 （仅考核实体面材和石英石） |  |  |  | 试样耐污值总和不大于64，最大污迹深度≤0.10mm |  |  | 试样耐污值总和不大于64，最大污迹深度≤0.11mm | 试样耐污值总和不大于64，最大污迹深度≤0.12mm |  |
| 创新 指标 | 重金属含量/（mg/kg） |  | 可溶性铅 | JG/T 463 | ≤90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可溶性镉 |  | ≤75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可溶性铬 |  | ≤60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可溶性汞 |  | ≤60 |  |  |  |  |  |
|  | 耐划痕性能 |  |  |  | 试验后无明显划痕 |  |  |  |  |  |

3、评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入人造石企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入人造石的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标 先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | —— |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

六、预期作用和效益

本标准主要针对人造石“领跑者”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准的性能指标的测试方法依据GB/T 2406.2、GB/T 2567、GB/T 3810.4、GB/T 3854、GB/T 13891。JC/T 908-2013为人造石的产品标准，原部分指标已落后于行业发展；JG/T 463-2014为人造石创新指标性能标准，也进一步明确了人造石性能试验方法，升级了技术指标，具有引领作用。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。