ICS 91.140.60

CCS G 33

团   体   标   准

T/CSTE 00XX—2021

“领跑者”标准评价要求 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材

Assessment requirements for forerunner standard-

Random copolymer polypropylene(PP-R) pipes for hot and cold water installations

（标准送审稿）

2021-XX-XX 发布                                          2021-XX-XX 实施

中 国 技 术 经 济 学 会   发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版、影印版，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可与发布机构获取。

目    次

前    言

本规范按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本规范由佛山市质量和标准化研究院提出，中国技术经济学会归口。

主要起草单位：佛山市质量和标准化研究院、中国标准化研究院、XXX、XXX、XXX。

主要起草人：。

本规范为首次发布。

“领跑者”标准评价要求 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材

范围

本文件规定了以无规共聚聚丙烯混配料为原料，经挤出成型的圆形横截面的无规共聚聚丙烯管材 “领跑者”标准评价的定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于建筑物内冷热水管道系统，包括饮用水和采暖管道系统的冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材产品企业标准水平评价。

本文件不适用于灭火系统产品企业标准水平评价。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用, 企业在制定企业标准时也可参照使用。

规范性引用文件

下下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18742.1-2017  冷热水用聚丙烯管道系统  第1部分：总则

GB/T 18742.2-2017  冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分：管材

GB/T 18742.3  冷热水用聚丙烯管道系统  第3部分：管件

JC/T 939  建筑用抗细菌塑料管抗细菌性能

术语和定义

GB/T 18742.1-2017界定的术语和定义、符号和缩略语适用于本文件。

评价指标体系

基本要求

近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。

企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系。

产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。

评价指标分类

“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

基础指标包括灰分、熔融温度、95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间、颜料分散、熔体质量流动速率、静液压状态下的热稳定性试验、透光率、透氧率、耐内压试验、热循环试验的相关要求。

核心指标包括：静液压试验、氧化诱导时间、纵向回缩率、简支梁冲击试验。

核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中 5 星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中 4 星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中 3 星级水平。

创新性指标为除菌性能，鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

评价指标体系框架

- 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

表1 评价指标体系框

| 指标 类型 | 评估指标 |  | 指标来源（判定依据和方法） | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 基础 指标 | 灰分 |  | GB/T 18742 | 符合标准要求 |  |  |
|  | 熔融温度 |  |  |  |  |  |
|  | 95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间 |  |  |  |  |  |
|  | 颜料分散 |  |  |  |  |  |
|  | 熔体质量流动速率 |  |  |  |  |  |
|  | 静液压状态下的热稳定性试验 |  |  |  |  |  |
|  | 透光率 |  |  |  |  |  |
|  | 透氧率 |  |  |  |  |  |
|  | 耐内压试验 |  |  |  |  |  |
|  | 热循环试验 |  |  |  |  |  |
|  | 相关指标符合GB/T 18742的要求，具体见附录 A |  |  |  |  |  |
| 核心 指标 | 静液压试验/MPa | 1（20℃） | GB/T 18742 | 17.0 | 16.0 |  |
|  |  | 22（95℃） |  | 4.5 | 4.3 |  |
|  |  | 165（95℃） |  | 4.0 | 3.8 |  |
|  |  | 1000（95℃） |  | 3.5 | 3.5 |  |
|  | 氧化诱导时间/min |  |  | ≥25 | ≥20 |  |
|  | 纵向回缩率/% |  |  | ≤1.5 | ≤2.0 |  |
|  | 简支梁冲击试验 |  |  | 破损率≤试样的5% | 破损率≤试样的10% |  |
| 创新 指标 | 抗菌性能 | 大肠杆菌 | JC/T 939 | 抗（细）菌率≥99.9% |  |  |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 抗（细）菌率≥99.9% |  |  |

评价指标体系

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标 任意一项要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | —— |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | —— |

- 附录 A

- （规范性附录）

- 基础指标中符合GB/T 18742的具体指标要求

- A.1 指标内容

- 基础指标中符合 GB/T 18742 的具体指标包括灰分、熔融温度、95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间、颜料分散、熔体质量流动速率、静液压状态下的热稳定性试验、透光率、透氧率、耐内压试验、热循环试验。

- A.2 指标要求

- A.2.1 灰分、熔融温度、95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间、颜料分散、熔体质量流动速率、静液压状态下的热稳定性试验、透光率、透氧率相关要求见表 A.1，并依据GB/T 18742进行测试。

- A.1 物理力学性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 灰分 | ≤1.5% |
| 熔融温度 TPm | ≤148℃ |
| 95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间 | ≥16min |
| 颜料分散 | ≤3级 |
|  | 外观级别：A1、A2、A3或B |
| 熔体质量流动速率（MFR） | ≤0.5g/10min且与对应无规共聚聚丙烯混配料的变化率不超过20% |
| 静液压状态下的热稳定性试验 | 无破裂 无渗漏 |
| 透光率a | ≤0.2% |
| 透氧率b | ≤0.1 g/(m3·d) |

- A.2.2 耐内压试验相关要求见表 A.2，并依据GB/T 18742进行测试。

- A.2 耐内压试验

| 最高试验温度 ℃ | 最低试验温度 ℃ | 试验压力 MPa | 循环次数 | 预应力 Mpa | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 20 | 1.0 | 5000 | 2.4 | 无破裂 无渗漏 |
| 一个循环的时间为(30+2)min，包括(15+1)min最高试验温度和(15+1min)最低试验温度。 |  |  |  |  |  |

- A.2.3 热循环试验相关要求见表 A.3，并依据GB/T 18742进行测试。

- A.3 热循环试验

| 最高试验温度 ℃ | 最低试验温度 ℃ | 试验压力 MPa | 循环次数 | 预应力 Mpa | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 20 | 1.0 | 5000 | 2.4 | 无破裂 无渗漏 |
| 一个循环的时间为(30+2)min，包括(15+1)min最高试验温度和(15+1min)最低试验温度。 |  |  |  |  |  |