“领跑者”标准评价要求 冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材

团体标准编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

2021年6月

目  次

一、立项背景	2

二、适用范围和拟解决问题	4

三、标准制定原则	4

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	6

六、预期作用和效益	10

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	10

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	10

九、重大分歧意见的处理经过和依据	10

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	10

一、立项背景

PP-R 管材是20 世纪80 年代末90 年代初国际市场上开始应用的塑料管道产品，以其自身优异的性能和广泛的应用领域，一经问世就得到了迅速的发展。PP-R 管材在我国大范围的推广始于2000年，当时，正值传统的镀锌管作为供水管道被国家明令禁止在新建住宅中使用，与此同时，为大力推广新型塑料建材在建筑上应用，当时的建设部、国家石化局等五部门联合出台了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》，为PP-R 管材的发展拉开了序幕。此后，建设部又分别于2001 年、2004 年和2007 年多次发文将PP-R 等管材列为重点推广应用技术。

PP-R管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

近几年，随着建筑业、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场需求的不断加大，中国PPR管材行业呈现出了高速发展态势。据调查，我国塑料管道行业在经历了产业化高速发展阶段后，进入稳定成熟的阶段。2019年塑料管道产量1606万吨，同比增长2.49%。销量逐年上涨，2019年销量达1562万吨，产销率在95%上下波动，并逐年上升，产销趋于平衡。目前塑料管道行业已经形成了聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、三型聚丙烯管(PP-R管)为主的产品格局。PVC材料适用于粘接、橡胶圈柔性连接，PVC管道主要应用在给排水、农业、电力和通信等领域；PE、PP适用于热熔、电熔连接，PE管道是市政给排水工程的主要塑料管道；PP以PP-R管道为主，主要用于冷热管及采暖。

随着消费者对产品环保、健康、耐用等方面的品质要求不断提高，我国塑料管道在产量增加的同时，产品质量水平不断提高，行业的技术进步不断加快，品牌规模企业不断增多，新材料、新结构品种不断涌现，先进的系统设计理念层出不穷，产品的功能性更加明显、应用领域得到进一步拓宽。

国务院联合有关部委依据《中华人民共和国标准化法》和《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》，实现以先进标准引领消费品质量提升，突出标准引领，创新质量供给，着力增品种、提品质、创品牌，不断满足人民群众日益增长的消费需求。全面实施企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度，发布企业标准排行榜，引导消费者更多选择领跑者产品。

企业标准“领跑者”制度是通过高水平标准引领，增加中高端产品和服务有效供给，支撑高质量发展的鼓励性政策，对深化标准化工作改革、推动经济新旧动能转换、供给侧结构性改革和培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。鼓励企业制定高于国家标准、行业标准、地方标准，具有竞争力的企业标准。

为了规范各大企业所制定的企业标准，为了能够客观的评价出各大企业所制定的企业标准的水平高低，在人造石行业培育形成一批具有国际领先水平和市场竞争力的领跑者标准，促进产品和服务标准水平的整体提升，让人民群众拥有更高水平的质量获得感，所以制定本标准。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

本文件规定了冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材产品企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参照使用。

2、拟解决问题

本标准用评价指标体系框架，进一步规范冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材行业企业标准的制定，用标准引导企业关注产品质量、性能、环保等方面的技术指标，引领行业和产品发展。促使企业设计开发优质产品，满足目前市场需求，提高冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材的行业竞争力。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

标准中所制定的核心评价指标均为现行有效的国家、行业、团体标准中的指标。创新性指标的检测方法在行业中比较成熟，测试方法引用现行有效的国家标准和团体标准。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

- GB/T 18742.1-2017  冷热水用聚丙烯管道系统  第1部分：总则

- GB/T 18742.2-2017  冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分：管材

- GB/T 18742.3  冷热水用聚丙烯管道系统  第3部分：管件

- JC/T 939  建筑用抗细菌塑料管抗细菌性能

- T/CAQP 015-2020 “领跑者”标准编制通则

四、主要工作过程

1、开展调研

2021年3月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集与背景调研，对人造石的企业标准进行了相关的调查和研究，确定了《“领跑者”标准评价要求 冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材》团体标准的初步技术要求。

2021年4月，佛山市质量和标准化研究院召开此团体标准编制组启动大会，开展标准的相关制定工作。

- 成立标准起草组

本标准的主要起草单位为佛山市质量和标准化研究院、中国标准化研究院、日丰企业集团有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司等。

3、通过标准立项

本标准由企业标准“领跑者”工作委员会共同提出,由中国技术经济学会归口，按照中国技术经济学会团体标准立项要求，于2021年6月11日完成标准立项。

4、行业专家研讨，形成征求意见稿

2021年4月，佛山市质量和标准化研究院组织各起草单位对标准草案进行了标准编制组启动会，确定了标准草案详细内容，形成标准征求意见稿，并向行业征求意见。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第一至三章）

对标准的适用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2、评价指标体系（第四章）

冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材“领跑者”标准的评价指标体系包括基本要求、基础指标、核心指标和创新性指标，具体评价指标体系框架见表1。

①基本要求主要涉及冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材企业的相关要求，主要包括近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；企业无（重大）不良信用记录；企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。

②冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材产品要求包括基础指标、核心指标和创新性指标。考虑到灰分、熔融温度、95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间、颜料分散、熔体质量流动速率、静液压状态下的热稳定性试验、透光率、透氧率、耐内压试验、热循环试验的相关要求是产品质量好坏最基本的要求，所以将以上几项纳入基础性指标要求。此外，冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材的各类相关产品标准的指标也作为考核依据，全部纳入到本标准的基础指标中。

作为核心指标，应该是能够反映冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材性能优劣的关键指标，也是消费者所关注的指标，编制组通过收集冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材相关产品标准以及销售中对消费者关注内容的总结概况，最终选择静液压试验、氧化诱导时间、纵向回缩率、简支梁冲击试验作为核心指标。主要原因描述：

1）静液压试验：管材的静液压强度是产品在一定温度和压力下能够正常工作的一个强度指标，实验室一般采用时温等效原理，利用外推法进行试验推断产的使用年限。

2）氧化诱导时间：是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。

3）纵向回缩率：反映管材在热影响下，管材沿纵向塑性变化的稳定性能。直接关系到产品的使用寿命。

4）简支梁冲击试验：检查管材的真实冲击率大小。产品在正常的运输、装卸、安装及使用中，会遇到外部冲击，抗冲击较差的管材有机会发生破裂。

对于创新性指标，编制组选取了除菌性能作为创新性考核指标，因为冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材使用温暖潮湿的环境，容易滋生细菌，所以选取抗菌性能的要求作为创新。

具体评价指标体系框架见表1。

表1 评价指标体系框架

| 指标 类型 | 评估指标 |  | 指标来源（判定依据和方法） | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 基础 指标 | 灰分 |  | GB/T 18742 | 符合标准要求 |  |  |
|  | 熔融温度 |  |  |  |  |  |
|  | 95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间 |  |  |  |  |  |
|  | 颜料分散 |  |  |  |  |  |
|  | 熔体质量流动速率 |  |  |  |  |  |
|  | 静液压状态下的热稳定性试验 |  |  |  |  |  |
|  | 透光率 |  |  |  |  |  |
|  | 透氧率 |  |  |  |  |  |
|  | 耐内压试验 |  |  |  |  |  |
|  | 热循环试验 |  |  |  |  |  |
|  | 相关指标符合GB/T 18742的要求，具体见附录 A |  |  |  |  |  |
| 核心 指标 | 静液压试验/MPa | 1（20℃） | GB/T 18742 | 17.0 | 16.0 |  |
|  |  | 22（95℃） |  | 4.5 | 4.3 |  |
|  |  | 165（95℃） |  | 4.0 | 3.8 |  |
|  |  | 1000（95℃） |  | 3.5 | 3.5 |  |
|  | 氧化诱导时间/min |  |  | ≥25 | ≥20 |  |
|  | 纵向回缩率/% |  |  | ≤1.5 | ≤2.0 |  |
|  | 简支梁冲击试验 |  |  | 破损率≤试样的5% | 破损率≤试样的10% |  |
| 创新 指标 | 抗菌性能 | 大肠杆菌 | JC/T 939 | 抗（细）菌率≥99.9% |  |  |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 抗（细）菌率≥99.9% |  |  |

3、评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标 先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | —— |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

六、预期作用和效益

本标准主要针对冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材“领跑者”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准与国外标准ISO 3633-2002进行对比，4项指标优于国际标准，6项指标达到国际标准要求。本标准技术指标先进，具有国际性引领作用。

优于国外标准的指标项为：静液压强度、纵向回缩率、简支梁冲击试验、熔体质量流动速率。

达到国外标准的指标项为：外观、颜色、规格尺寸、静液压状态下的热稳定性试验、透光率、系统适用性。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。