                                                                T/CECA-G—00XX—2021

[image: image1.png]c 6t w0 ttbz.org.cn

HEEU

SHEVZHR
2016-06-02
2016-05-04
2016-03-21
(B E1E | BIF TR BRI 2016-02-26
ERRE (KS) IS TRt SR 2016-06-09

- ATEENARRRLENESS

- BflE (

+ CBMCA(REEZR
+ CTMA(RES
 CSCS(hEmESt
+ CPCA(REEDHIREETINS)
 CSSGA(REZEKE AN

R | MER | BHER

- ATEARRRERS LTS

AR TERES

RS TIFRERE

RER AT

TEhE)
TEhE)

)

2016-06-13
2016-06-13
2016-06-12
2016-06-12
2016-06-12





团 体 标 准
T/CECA-G 00XX—2021

“领跑者”标准评价要求 人造石
Assessment requirements for forerunner standard-

Artificial stone
2021-XX-XX 发布                             2021-XX-XX 实施
中  国  技 术 经 济 学 会  发  布

                         前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。    
本文件由佛山市质量和标准化研究院提出，由中国技术经济学会归口。
主要起草单位：佛山市质量和标准化研究院、中国标准化研究院、XXX、XXX、XXX、。 
主要起草人：   。
本文件为首次发布。

“领跑者”标准评价要求 人造石

1　 范围

本文件规定了人造石“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。 

本文件适用于台面、墙、地面、吊顶材料、装饰性面材和板线等使用人造石实体面材、人造石石英石和人造石岗石产品的企业标准水平评价。
相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用, 企业在制定企业标准时也可参照使用。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量 

JG/T 463-2014  建筑装饰用人造石英石板
JC/T 908-2013  人造石
T/CAQP 015-2020 “领跑者”标准编制通则
3　 术语和定义

JC/T 908-2013界定的术语和定义适用于本文件。
4　 评价指标体系
4.1　 基本要求

4.1.1　 近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。

4.1.2　 企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
4.1.3　 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系。

4.1.4　 产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。
4.2　 评价指标分类

4.2.1　 “领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2　 基础指标包括尺寸偏差、外观质量、线膨胀系数、荷载变形和韧性、吸水率、耐化学药品性、耐热性、耐高温性能、耐燃烧性能、光泽度、放射性防护分类控制的相关要求。
4.2.3　 核心指标包括：弯曲强度、压缩强度、巴氏硬度、莫氏硬度、抗落球冲击、耐磨性能、色牢度与老化性能、耐污染性能。

4.2.4　 核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中 5 星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中 4 星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中 3 星级水平。
4.2.5　 创新性指标包括重金属含量、耐划痕性能，鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标
4.3　 评价指标体系框架

人造石“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。
表1 评价指标体系框

	指标

类型
	评估指标
	指标来源（判定依据和方法）
	指标要求

	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平

	基础
指标
	尺寸偏差
	JC/T 908
	符合标准要求

	
	外观质量
	
	

	
	线膨胀系数
	
	

	
	荷载变形和冲击韧性
	
	

	
	吸水率
	
	

	
	耐化学药品性
	
	

	
	耐热性
	
	

	
	耐高温性能
	
	

	
	耐燃烧性能
	
	

	
	光泽度
	
	

	
	放射性防护分类控制
	
	

	
	相关指标符合JC/T 908的要求，具体见附录 A
	

	核心
指标
	弯曲强度/MPa
	JC/T 908
	实体面材：≥40
石英石：≥40
岗石：≥20
	实体面材：≥38
石英石：≥38
岗石：≥18
	实体面材：≥35

石英石：≥35
岗石：≥15

	
	压缩强度/MPa
	
	石英石：≥152
岗石：≥82
	石英石：≥151
岗石：≥81
	石英石：≥150
岗石：≥80

	
	巴氏硬度/级
（仅考核实体面材）
	
	实体面材：
PMMA类：≥70

UPR类：≥65
	实体面材：
PMMA类：≥65

UPR类：≥60

	
	莫氏硬度/级
	
	石英石：≥7
岗石：≥5
	石英石：≥6
岗石：≥4
	石英石：≥5
岗石：≥3


表1 评价指标体系框（续）
	指标

类型
	评估指标
	指标来源（判定依据和方法）
	指标要求

	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平

	核心
指标
	抗落球冲击/ mm
	JC/T 908
	实体面材：≥2000

石英石：a)台面：≥1200；b)墙地面：≥1400
岗石：≥900
	实体面材：≥1600

石英石：a)台面：≥1000；b)墙地面：≥1300
岗石：≥850
	实体面材：≥1200

石英石：a)台面：≥800；b)墙地面：≥1200
岗石：≥800

	
	耐磨性能/g/ mm3
	
	实体面材：≤0.5 g
石英石：≤250 mm3
岗石：≤450 mm3
	实体面材：≤0.6 g
石英石：≤280 mm3
岗石：≤480 mm3
	实体面材：≤0.6 g
石英石：≤300 mm3
岗石：≤500 mm3

	
	色牢度与老化性能
	
	试验后无破坏，变色≤2级
	试验后无破坏，无明显变色

	
	耐污染性能
（仅考核实体面材和石英石）
	
	试样耐污值总和不大于64，最大污迹深度≤0.10mm
	试样耐污值总和不大于64，最大污迹深度≤0.11mm
	试样耐污值总和不大于64，最大污迹深度≤0.12mm

	创新
指标
	重金属含量/（mg/kg）
	可溶性铅
	JG/T 463
	≤90

	
	
	可溶性镉
	
	≤75

	
	
	可溶性铬
	
	≤60

	
	
	可溶性汞
	
	≤60

	
	耐划痕性能
	
	试验后无明显划痕


5　 评价指标体系
评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入人造石企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入人造石企业标准“领跑者”候选名单。
表2 指标评价要求等级划分
	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标

先进水平要求
	创新性指标

任意一项要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标

平均水平要求
	——

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标

基准水平要求
	——


附录 A

（规范性附录）

基础指标中符合JC/T 908的具体指标要求

A.1 指标内容 

基础指标中符合JC/T 908 的具体指标包括尺寸偏差、外观质量、线膨胀系数、荷载变形和冲击专韧性、吸水率、耐化学药品性、耐热性、耐高温性能、耐燃烧性能、光泽度、放射性防护分类控制等相关内容。

A.2 指标要求 

A.2.1 尺寸及允许偏差、外观质量要求按JC/T 908-2013中第6.1、6.2规定的执行，并依据该标准进行测试。

A.2.2 物理性能：线膨胀系数、荷载变形、冲击韧性、耐化学药品性能、耐高温性能、放射性防护分类控制、燃烧性能、光泽度、吸水率相关要求分别见表 A.1、A.2、A.2，并依据JC/T 908进行测试。
A.1 实体面材
	项目
	技术指标要求

	线膨胀系数/℃-1
	≤4.0×10-5

	荷载变形/mm
	Ⅰ、Ⅲ型实体面材最大残余挠度值不应超过0.25，试验后表面不得有破裂；
Ⅱ型板和Ⅳ型板中厚度小于12.mm不要求此性能。

	冲击韧性/kJ/m2
	≥4.0

	耐化学腐蚀性能（实体面材和石英石）
	试验后无明显损伤

	耐高温性能
	试验后无破坏、裂缝，无明显变色

	放射性防护分类控制
	应符合 GB 6566-2010  A类装修材料的规定

	耐燃烧性能
	应符合JC/T 908中6.16的规定


A.2 石英石
	项目
	技术指标要求

	
	墙面
	地面
	台面

	光泽度/GS
	≥40

	线膨胀系数/℃-1
	≤3.5×10-5

	吸水率/%
	≤0.1

	耐化学药品性
	试验后无明显损伤

	耐高温性能
	试验后无破坏，无明显变色

	放射性防护分类控制
	应符合 GB 6566-2010  A类装修材料的规定

	耐燃烧性能
	应符合JC/T 908中6.16的规定


A 3 岗石
	项目
	技术指标

	光泽度/GS
	≥40

	线膨胀系数/℃-1
	≤4.0×10-5

	吸水率/%
	≤0.3

	耐化学药品性
	试验后无明显损伤

	耐高温性能
	试验后无破坏，无明显变色

	放射性防护分类控制
	应符合 GB 6566-2010  A类装修材料的规定

	耐燃烧性能
	应符合JC/T 908中6.16的规定


_________________________________
ICS 91.100.20








