ICS 83.140.30

CCS G 33

团   体   标   准

T/CSTE 00XX—2021

“领跑者”标准评价要求 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

Assessment requirements for forerunner standard- Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) pipes for soil and waste discharge inside buildings

（标准送审稿）

2021-XX-XX 发布                                          2021-XX-XX 实施

中 国 技 术 经 济 学 会   发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版、影印版，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可与发布机构获取。

目    次

前    言

本规范按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本规范由佛山市质量和标准化研究院提出，中国技术经济学会归口。

主要起草单位：佛山市质量和标准化研究院、中国标准化研究院、XXX、XXX、XXX。

主要起草人：

本规范为首次发布。

“领跑者”标准评价要求  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

范围

本文件规定了建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 “领跑者”标准评价的术语与定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料，经挤出成型的建筑物内排水系统用的管材产品企业标准水平评价。在考虑了材料的耐化学性和耐热性满足使用要求的情况下，也可用于工业排水用管材品企业标准水平评价。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用, 企业在制定企业标准时也可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5836.1—2018  建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 5836.2  建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件

GB/T 9647  热塑性塑料管材  环刚度的测定

GB/T 19278  热塑性塑料管材、管件及阀门通用术语及其定义

术语与定义

GB/T 19278和GB/T 5836.1-2018界定的术语和定义适用于本文件。

评价指标体系

基本要求

近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。

企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系。

产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。

评价指标分类

“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

基础指标包括密度、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、系统适用性的相关要求。

核心指标包括：拉伸屈服强度、断裂伸长率、铅含量。

核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中 5 星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中 4 星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中 3 星级水平。

创新性指标为扁平试验，鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

评价指标体系框架

建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

表1 评价指标体系框

| 指标 类型 | 评估指标 | 指标来源（判定依据和方法） | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 基础 指标 | 密度/(kg/m3) | GB/T 5836.1 GB/T 5836.2 | 符合标准要求 |  |  |
|  | 维卡软化温度/℃ |  |  |  |  |
|  | 纵向回缩率/% |  |  |  |  |
|  | 落锤冲击试验 TIR/% |  |  |  |  |
|  | 系统适用性 |  |  |  |  |
|  | 相关指标符合 GB/T 5836.1、 GB/T 5836.2的要求，具体见附录 A |  |  |  |  |
| 核心 指标 | 拉伸屈服强度/MPa | GB/T 5836.1 GB/T 5836.2 | ≥40.0 | ≥39.0 |  |
|  | 断裂伸长率/% |  | ≥100 | ≥95 | ≥90 |
|  | 铅含量/(mg/kg) |  | ≤100 | ≤150 | ≤200 |
| 创新 指标 | 扁平试验 | GB/T 9647 | 试验速度为（10±2）mm/min,当试样在垂直方向的外径变形量达到外径的5O%时,立即卸荷。试样不破裂 |  |  |

评价指标体系

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | —— |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | —— |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | —— |

附录 A

（规范性附录）

基础指标中符合GB/T 5836.1、GB/T 5836.2 的具体指标要求

A.1 指标内容

基础指标中符合 GB/T 5836.1、GB/T 5836.2 的具体指标包括密度、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、系统适用性。

A.2 指标要求

A.2.1 密度、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、扁平试验相关要求见表 A.1，并依据GB/T 5836.1、GB/T 5836.2进行测试。

- A.1 物理力学性能

| 评价指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 密度/(kg/m3) | 1350～1550 |
| 维卡软化温度/℃ | ≥80 |
| 纵向回缩率/% | ≤5 |
| 落锤冲击试验 TIR/% | ≤5 |

A.2.2 系统适用性相关要求见表 A.2，并依据GB/T 5836.1、GB/T 5836.2进行测试。

- A.2 系统适用性

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 水密性试验 | 无渗漏 |
| 气密性试验 | 无渗漏 |