XXX

东莞市电线电缆行业协会

中国技术经济学会    发布

ICS XXX

CCS XX

团体标准

T/DGWCA XX-XXXX

T/CSTE XX-XXXX

“领跑者”标准评价要求 电缆设备用铝合金导轮

Assessment requirements for forerunner standards—Aluminum alloy guide wheels for cable equipment

（征求意见稿）

2021-XX-XX实施

2021-XX-XX发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由东莞市电线电缆行业协会和企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由东莞市电线电缆行业协会与中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：东莞市南月模具压铸有限公司、中国标准化研究院、东莞市电线电缆行业协会、中国技术经济学会、东莞市庆丰电工机械有限公司。

本文件主要起草人：邓南月、邓益建、管金鑫、梁宇彤、肖亮、郑庆均。

本文件为首次发布。

引  言

传统的导轮都是用铝棒直接车铣加工，或者采用低压铸造工艺先做出简易轮体毛胚后，再车铣加工。这种加工方式费时费力，产品存在外观粗糙、不美观、结构疏松、有较大气孔、易磨损、容易断裂等缺陷。且部分导轮的加工，需要采用电镀的加工方式，由此带来了环保压力。此外，由于各个电缆厂、设备厂的导轮尺寸没有统一，无法批量生产与备货库存，导致急需导轮时，只能加急生产，从而延误生产周期。

多年以来，以上问题给线缆从业人员造成了诸多困扰，包括成本、质量、环保、交期、统一标准化等等。直到2014年，东莞市南月模具压铸有限公司作为传统的模具企业，用典型的模具压铸方式，进入导轮的制造领域，填补了行业空白，给电线电缆的导轮领域带来了崭新的变革。南月公司利用自己原有的模具压铸优势设计，开发高精密模具，采用精密压铸成型，生产各种铝轮，改变了线缆行业传统的铝棒加工和翻砂工艺，一方面可以大幅降低铝材的使用，另一方面还可以将导轮的强度得以提高。

“领跑者”标准评价要求 电缆设备用铝合金导轮

1 范围

本文件规定了电缆设备用铝合金导轮“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。

本文件适用于最小直径5mm至1500mm的导轮，导轮直径应包含表面处理层厚度的导轮产品的企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评价方案时可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15115-2009  压铸铝合金

GB/T 7999-2015  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 9438-2013  铝合金铸件

GB/T 1958-2017  产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证

GB/T 3177-2009  产品几何技术规范(GPS)　光滑工件尺寸的检验

GB/T 28567-2012  电线电缆专用设备技术要求

GB/T 26171-2010  电线电缆专用设备检测方法

GB/T 10125-2012  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验

GB/T 230.1-2009  金属材料 洛氏硬度试验  第1部分:试验方法

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求

3 术语和定义

界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4 评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 生产企业近三年，无较大环境、安全、质量事故。

4.1.2 企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.3 企业可根据GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。

4.1.4 产品应符合明示执行标准及国家强制性标准要求。

  - 评价指标分类

4.2.1 电缆设备用铝合金导轮“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标 包括GB/T 15115-2009、GB/T 7999-2015、GB/T 9438-2013、GB/T 1958-2017、GB/T 3177-2009涉及的相关要求。

- 4.2.3 核心指标

- ——铝合金导轮核心指标包括径向圆跳动、端面圆跳动、动平衡、工作表面粗糙度。

- ——铝合金计米轮核心指标包括槽底尺寸 、径向圆跳动 、端面圆跳动、平衡精度、工作表面粗糙度。

- 核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。

- 4.2.4 创新性指标

- ——铝合金导轮创新性指标包括耐盐雾测试、硬度。

- ——铝合金计米轮创新性指标包括、耐盐雾测试、硬度。

- 创新性指标划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平; 鼓励根据条件成熟情况适时增 加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.3 评价指标要求

4.3.1电缆设备用铝合金导轮“领跑者”标准评价指标体系框架见表1。

电缆设备用铝合金导轮“领跑者”标准的评价指标体系框架

| 序号 | 指标 类型 | 评价指标 |  | 评价来源 （测试方法和测试标准） | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |
| 1 | 基础指标 | 铝合金材料要求 |  | GB/T 15115-2009 GB/T 7999-2015 | 符合标准及设计要求 |  |  |
| 2 |  | 铝合金铸件要求 |  | GB/T 9438-2013 |  |  |  |
| 3 |  | - 尺寸、几何公差要求 |  | GB/T 1958-2017 GB/T 3177-2009 |  |  |  |
| 4 | 核心指标 | 径向圆跳动 |  | GB/T 28567-2012 GB/T 26171-2010 | T2 | T1 | T0 |
| 5 |  | 端面圆跳动 |  | GB/T 28567-2012, GB/T 26171-2010 | T2 | T1 | T0 |
| 6 |  | 动平衡精度 | - 单槽式 | GB/T 28567-2012 | GE2 | GE1 | GE0 |
|  |  |  | - 多槽式 |  | GM2 | GM1 | GM0 |
| 7 |  | 工作表面粗糙度 |  | GB/T 28567-2012 | Ra0.8 | Ra1.6 | Ra3.2 |
| 8 | 创新性 指标 | 耐盐雾测试 |  | GB/T 10125-2012 | 72小时 | 36小时 | - |
| 9 |  | 硬度 |  | GB/T 230.1-2009 | HRC68 | HRC40 | - |

4.3.2 电缆设备用铝合金计米轮“领跑者”标准的评价指标体系框架见表2。

电缆设备用铝合金计米轮“领跑者”标准的评价指标体系框架

| 序号 | 指标 类型 | 评价指标 |  | 评价来源 （测试方法和测试标准） | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |
| 1 | 基础指标 | 铝合金材料要求 |  | GB/T 15115-2009 GB/T 7999-2015 | 符合标准及设计要求 |  |  |
| 2 |  | 铝合金铸件要求 |  | GB/T 9438-2013 |  |  |  |
| 3 |  | - 尺寸、几何公差要求 |  | GB/T 1958-2017 GB/T 3177-2009 |  |  |  |
| 4 | 核心指标 | 槽径尺寸公差 |  | GB/T 1958-2017 GB/T 3177-2009 | - ≤0.02MM | - ≤0.05MM | - - |
| 5 |  | 径向圆跳动 |  | GB/T 28567-2012 GB/T 26171-2010 | - T2 | - T1 | - T0 |
| 6 |  | 端面圆跳动 |  | GB/T 28567-2012, GB/T 26171-2010 | - T2 | - T1 | - T0 |
| 7 |  | 动平衡精度 | 单槽式 | GB/T 28567-2012 | - GE2 | - GE1 | - GE0 |
|  |  |  | 多槽式 |  | - GM2 | - GM1 | - GM0 |
| 8 |  | 工作表面粗糙度 |  | GB/T 28567-2012 | - Ra0.8 | - Ra1.6 | - Ra3.2 |
| 9 | 创新性 指标 | 耐盐雾测试 |  | GB/T 10125-2012 | - 72小时 | - 36小时 | - - |
| 10 |  | 硬度 |  | GB/T 230.1-2009 | - HRC68 | - HRC40 | - - |

- 5 等级划分

- 评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表4。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入建筑外窗企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入建筑外窗企业标准“领跑者”候选名单。

- 表3 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标至少有1项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标一般水平要求 | 创新性指标至少有1项达到平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | —— |

（规范性）

- 表1 铝合金导轮圆跳动公差值

| 导轮直径d mm | 圆跳动公差值t≤ mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基准水平 |  | 平均水平 |  | 先进水平 |  |
|  | T0 |  | T1 |  | T2 |  |
|  | 径向 | 端面 | 径向 | 端面 | 径向 | 端面 |
| 30～50 | 0.012 | 0.020 | 0.012 | 0.020 | 0.010 | 0.015 |
| >50～80 | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 | 0.010 | 0.020 |
| >80～120 | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 | 0.010 | 0.020 |
| >120～180 | 0.020 | 0.050 | 0.020 | 0.050 | 0.015 | 0.040 |
| >180～250 | 0.020 | 0.050 | 0.020 | 0.050 | 0.015 | 0.040 |
| >250～315 | 0.040 | 0.120 | 0.030 | 0.100 | 0.020 | 0.080 |
| >315～400 | 0.040 | 0.120 | 0.030 | 0.100 | 0.020 | 0.080 |
| >400～500 | 0.040 | 0.120 | 0.040 | 0.120 | 0.030 | 0.100 |
| >500～800 | 0.050 | 0.150 | 0.050 | 0.150 | 0.040 | 0.120 |
| >800～1000 | 0.060 | 0.200 | 0.060 | 0.200 | 0.050 | 0.150 |

- 表2 铝合金导轮平衡精度

| 转速 r/ min | 单槽式 |  |  |  | 多槽式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平衡型式 | 精度等级 |  |  | 平衡型式 | 精度等级 |  |  |
|  |  | 基准水平 | 平均水平 | 先进水平 |  | 基准水平 | 平均水平 | 先进水平 |
|  |  | GE0 | GE1 | GE2 |  | GM0 | GM1 | GM2 |
| ≤320 | 动平衡 | G40 | G40 | G16 | 动平衡 | G40 | G40 | G16 |
| >320～800 | 动平衡 | G40 | G16 | G6.3 | 动平衡 | G40 | G16 | G6.3 |
| >800 | 动平衡 | G16 | G6.3 | G2.5 | 动平衡 | G16 | G6.3 | G2.5 |

（规范性）
表3 铝合金计米轮圆跳动公差值

| 计米轮直径d mm | 圆跳动公差值t≤ mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基准水平 |  | 平均水平 |  | 先进水平 |  |
|  | T0 |  | T1 |  | T2 |  |
|  | 径向 | 端面 | 径向 | 端面 | 径向 | 端面 |
| 60～90 | - | - | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
| >90～180 | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.08 |
| >180～340 | - | - | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
| >340～520 | - | - | 0.10 | 0.18 | 0.05 | 0.15 |
| >520～700 | - | - | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
| >700～1000 | - | - | 0.12 | 0.25 | 0.10 | 0.20 |

表4 铝合金计米轮平衡精度

| 转速 r/ min | 单槽式 |  |  |  | 多槽式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平衡型式 | 精度等级 |  |  | 平衡型式 | 精度等级 |  |  |
|  |  | 基准水平 | 平均水平 | 先进水平 |  | 基准水平 | 平均水平 | 先进水平 |
|  |  | GE0 | GE1 | GE2 |  | GM0 | GM1 | GM2 |
| ≤320 | 动平衡 | - | G40 | G16 | 动平衡 | - | G40 | G16 |
| >320～800 | 动平衡 | - | G16 | G6.3 | 动平衡 | - | G16 | G6.3 |
| >800 | 动平衡 | - | G16 | G6.3 | 动平衡 | - | G16 | G6.3 |