XXX

东莞市电线电缆行业协会

中国技术经济学会    发布

ICS XXX

CCS XX

团体标准

T/DGWCA XX-XXXX

T/CSTE XX-XXXX

“领跑者”标准评价要求 光纤光缆

Assessment requirements for forerunner standards—Fiber optic cable

（征求意见稿）

2021-XX-XX实施

2021-XX-XX发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由东莞市电线电缆行业协会和企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由东莞市电线电缆行业协会与中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：XXXXX

本文件主要起草人：XXXX

引  言

光纤是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。具有频带宽、低损耗、重量轻、抗干扰能力强及保真度高等特点。光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。

我国是光纤光缆的世界工厂，是世界上生产和消费光纤光缆能力最强的国家。近年来在国家大力扶持下，我国光纤光缆产业得到了整体性的突破和快速发展。光纤光缆在通讯、医学、传感、探测及艺术应用领域都已得到广泛的应用。随着FTTH建设、数据中心建设、智能电网建设的实施，以太网传输速率不断提升，对光纤光缆系列产品提出了技术创新需求和产品应用需求。但是，目前国内光纤光缆技术标准多为国外制定，中国企业只能依循跟随海外的技术演进，在规格上并无太多国际话语权，导致自有核心技术落后，高端产品研发水平不足，引起厂家恶性竞争。

“领跑者”标准评价要求 光纤光缆

1 范围

本文件规定了光纤光缆“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。

本文件适用于通信网、通信设备和采用类似技术的装置中的光纤和用于光缆中的光纤产品的企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评价方案时可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15972.42  光纤试验方法规范　第42部分：传输特性的测量方法和试验程序

GB/T 12357.1   通信用多模光纤  第1部分：A1类多模光纤特性

GB/T 15972.20  光纤试验方法规范　第20部分：尺寸参数的测量方法和试验程序  光纤几何参数

GB/T 15972.21  光纤试验方法规范  第21部分： 尺寸参数的测量方法和试验程序 涂覆层几何参数

GB/T 15972.40  光纤试验方法规范　第40部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序  衰减

GB/T 15972.33  光纤试验方法规范  第33部分：机械性能的测量方法和试验程序  应力腐蚀敏感性参数

GB/T 15972.30  光纤试验方法规范　第30部分：机械性能的测量方法和试验程序  光纤筛选试验

GB/T 15972.50  光纤试验方法规范  第50部分：环境性能的测量方法和试验程序  恒定湿热

GB/T 15972.51  光纤试验方法规范  第51部分：环境性能的测量方法和试验程序  干热

GB/T 15972. 52  光纤试验方法规范  第52部分：环境性能的测量方法和试验程序  温度循环

GB/T 15972. 53  光纤试验方法规范 第53部分：环境性能的测量方法和试验程序  浸水

GB/T 15972.47  光纤试验方法规范　第47部分：传输特性的测量方法和试验程序　宏弯损耗

GB/T 15972.41  光纤试验方法规范 第41部分：传输特性的测量方法和试验程序  带宽

GB∕T 15972.43 光纤试验方法规范 第43部分：传输特性的测量方法和试验程序 数值孔径

YD/T 1258.4  室内光缆系列 第四部分 多芯光缆

GB/T 18380   电缆和光缆火焰条件下的燃烧试验

YD/T 1258.2  室内光缆系列 第2部分 终端光缆组件用单芯和双芯光缆

YD/T 1258.4  室内光缆 第4部分：多芯光缆

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求

3 术语和定义

GB/T 15972、GB/T 12357.1、GB/T 18380界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4 评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 生产企业近三年，无较大环境、安全、质量事故。

4.1.2 企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.3 企业可根据GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。

4.1.4 产品应符合明示执行标准及国家强制性标准要求。

  - 评价指标分类

4.2.1 光纤光缆“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标 包括GB/T 15972.42、GB/T 12357.1、GB/T 15972.20、GB/T 15972.21、GB/T 15972.40、GB/T 15972.33、YD/T 1258涉及的相关要求。

- 4.2.3 核心指标

- ——多模光纤核心指标包括宏弯损耗、带宽、衰减系数、数值孔径。

      - ——室内光缆核心指标包括衰减系数、阻燃等级、温度特性、抗拉伸性。

- 核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。

- 4.2.4 创新性指标

      - ——多模光纤创新性指标包括环保要求/有害物质限定、传输距离。

      - ——室内光缆创新性指标包括双85测试、摩擦系数、最大芯数。

- 创新性指标划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平; 鼓励根据条件成熟情况适时增 加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.3 评价指标要求

4.3.1 多模光纤“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

多模光纤“领跑者”标准的评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 （判定依据和方法） | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |
| 1 | 基础指标 | - 色散特性 | GB/T 15972.42 GB/T 12357.1 | 符合标准要求 |  |  |
| 2 |  | - 几何尺寸参数 | GB/T 15972.20 GB/T 15972.21 GB/T 12357.1 | 符合标准要求 |  |  |
| 3 |  | - 光纤衰减不连续性 | GB/T 15972.40 GB/T 12357.1 | 符合标准要求 |  |  |
| 4 |  | - 动态疲劳参数 | GB/T 15972.33 GB/T 12357.1 | 符合标准要求 |  |  |
| 5 |  | - 筛选试验 | GB/T 15972.30 GB/T 12357.1 | 符合标准要求 |  |  |
| 6 |  | 湿热性能 | GB/T 15972.50 GB/T 12357.1 | 符合标准要求 |  |  |
| 7 |  | 干热特性 | GB/T 15972.51 GB/T 12357.1 | 符合标准要求 |  |  |
| 8 |  | 衰减温度特性 | GB/T 15972. 52 GB/T 12357.1 | 符合标准要求 |  |  |
| 9 |  | 浸水性能 | GB/T 15972. 53 GB/T 12357.1 | 符合标准要求 |  |  |
| 10 | 核心指标 | 宏弯损耗 | GB/T 15972.47 GB/T 12357.1 | （850/1300nm） 直径75mm 100圈 ≤ ≤0.05/≤0.15dB ≤ | （850/1300nm） 直径75mm 100圈 ≤ ≤0.45/≤0.45dB ≤ | （850/1300nm） 直径75mm 100圈 ＞0.5/＞0.5dB ≤ |
| 11 |  | 带宽 | GB/T 15972.41 GB/T 12357.1 | 模式带宽（850nm） 500~3500 MHz.km | 模式带宽 （850nm）200~1200 MHz.km | 模式带宽 （850nm） 10~300 MHz.km |
| 12 |  | - 衰减系数 | GB/T 15972.40 GB/T 12357.1 | 衰减系数（850nm/1300nm） 2.0~2.4dB/km/ 0.40~0.52dB/km | 衰减系数（850nm/1300nm）2.5~2.7dB/km/ 0.5~0.6dB/km | 衰减系数（850nm/1300nm） 3.2~6.0dB/km/ 1.2~4.0dB/km |
| 13 |  | 数值孔径 | GB∕T 15972.43 GB/T 12357.1 | 0.2±0.0015 | 0.275±0.012 | 0.26±0.028 |
| 14 | 创新性指标 | 环保要求/ 有害物质限定 | Reach法规 (EU)2015/863 | Reach RoHS2.0 | RoHS 2.0 | RoHS 1.0 |
| 15 |  | 传输距离 | IEEE802.3z | 1Gbit/s速率下（850nm） ≥1100m | 1Gbit/s速率下 （850nm） ≥275m | 1Gbit/s速率下 （850nm） ≥35m |

4.3.2 室内光缆“领跑者”标准的评价指标体系框架见表2。

室内光缆“领跑者”标准的评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 （判定依据和方法） | 指标水平分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |  |
| 1 | 基础指标 | - 安全与性能要求 | YD/T 1258 | 符合标准要求 |  |  |  |
| 5 | 核心指标 | 衰减系数 | YD/T 1258.4 | 最大衰减 （1310nm/1550nm） 优于0.4/0.3 | 最大衰减 （1310nm/1550nm） 优于0.45/0.35 |  | 最大衰减 （1310nm/1550nm） 优于0.7/0.5 |
| 6 |  | 阻燃等级 | GB/T 18380成束垂直燃烧 | 满足B类要求 | 满足C类要求 |  | 满足D类要求 |
| 7 |  | 温度特性 | YD/T 1258.2 T=Tmax-Tmin | -25℃~+70℃， T>95 | -20℃~+60℃， T>80 |  | -5℃~+50℃， T>55 |
| 8 |  | 抗拉伸性 | YD/T 1258.4 允许拉伸力（最小值） | ≥1800N | ≥1320N |  | ≥660N |
| 9 | 创新性指标 | 双85测试 | -- | 温度85℃ 湿度85% | 温度75℃ 湿度95% |  | 温度75℃ 湿度85% |
| 10 |  | 摩擦系数 | -- | µ≤ 0.25 | µ≤ 0.35 |  | µ≤ 0.35 |
| 11 |  | 最大芯数 | — | ≥384 | ≥288 |  | ≥144 |

- 5 等级划分

- 评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表4。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入建筑外窗企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入建筑外窗企业标准“领跑者”候选名单。

- 表3 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标至少有1项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标一般水平要求 | 创新性指标至少有1项达到平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | —— |