| ICS | 75.100 |
| --- | --- |
| CCS | E 41 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

"领跑者"标准评价要求
防锈油

Assessment reqiurements for forerunner standar-Rust preventive oils

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由高质标准化研究院（山东）有限公司提出。

本文件由中国石油和化学工业联合会、中国技术经济学会共同归口。

本文件起草单位：高质标准化研究院（山东）有限公司、

本文件主要起草人：

"领跑者"标准评价要求

防锈油

范围

本文件规定了低粘度润滑油型防锈油“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于低粘度润滑油型防锈油（以下简称“防锈油”）企业标准的水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 259  石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T 260  石油产品水含量的测定  蒸馏法

GB/T 265  石油产品运动粘度测定法和动力粘度及算法

GB/T 511  石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 2361  防锈油脂湿热实验法

GB/T 3535  石油产品倾点测定法

GB/T 3536  石油产品闪点和燃点的测定  克利夫兰开口杯法

GB/T 5096  石油产品铜片腐蚀实验法

GB/T 6540  石油产品颜色测定法

SH/T 0081  防锈油脂盐雾试验法

SH/T 0105  溶剂稀释型防锈油油膜厚度测定法

SH/T 0692  防锈油

术语和定义

SH/T 0692、T/CAQP 015 T/ESF 0001界定的术语和定义适用于本文件。

评价指标体系

基本要求

防锈油生产企业应满足以下要求：

近三年，企业无较大环境、安全、质量事故发生；

企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

企业应建立并运行符合产品的管理体系；

一年内，产品在质量监督抽查中无不合格记录；

产品应为量产产品。

评价指标分类

防锈油企业标准“领跑者”评价指标主要分为基础指标和核心指标。

基础指标包括运动粘度（40℃）、闪点、倾点、铜片腐蚀（100℃，3h）酸碱反应、色度、油膜厚度。

核心指标包括防锈性能、水分含量、机械杂质含量（质量分数）。

评价指标体系框架

防锈油企业标准“领跑者”评价指标体系见表1。

评价指标体系

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  | 指标来源 | 指标要求 |  |  | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 运动粘度（40℃）/（mm2/s） |  | SH/T 0692 | 符合标准要求 |  |  | GB/T 265 |
| 2 |  | 闪点/℃ |  | SH/T 0692 |  |  |  | GB/T 3536 |
| 3 |  | 倾点/℃ |  | SH/T 0692 |  |  |  | GB/T 3535 |
| 4 |  | 铜片腐蚀（100℃，3h） |  | SH/T 0692 |  |  |  | GB/T 5096 |
| 5 |  | 酸碱反应 |  | SH/T 0692 |  |  |  | GB/T 259 |
| 6 |  | 色度 |  | GB/T 6540 | 1～7 |  |  | GB/T 6540 |
| 7 |  | 油膜厚度/μm |  | SH/T 0105 | 15～35 |  |  | SH/T 0105 |
| 8 | 核心指标 | 防锈性能 | 盐雾试验/h | SH/T 0692 | ≥120 | ≥72 | ≥48 | SH/T 0081 |
| 9 |  |  | 湿热试验A级/d | SH/T 0692 | ≥15 | ≥12 | ≥8 | GB/T 2361 |
| 10 |  | 水分含量/% |  | GB/T 260 | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤0.10 | GB/T 260 |
| 11 |  | 机械杂质含量（质量分数）/% |  | GB/T 511 | 无 | ≤3 | ≤5 | GB/T 511 |

评价方法

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入防锈油企业标准“排行榜”。达到一级要求的企业标准，且按照要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入防锈油企业标准“领跑者”候选名单。

指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平 |
| 二级应同时满足 |  |  | 核心指标平均水平 |
| 三级应同时满足 |  |  | 核心指标基准水平 |