ICS *****

CCS *****

团   体   标   准

T/CSTE XXXX—2021

绿色设计产品评价技术规范 职业用鞋靴

Technical specification for green-design product occupational footwear

（征求意见稿）

2021-XX-XX 实施

2021-XX-XX 发布

S

发 布

中 国 技 术 经 济 学 会

目  次

目  次	I

1. 范围	- 1 -

2. 规范性引用文件	- 1 -

3. 术语和定义	- 1 -

4. 评价要求	- 2 -

5. 产品生命周期评价报告编制方法	- 3 -

6. 评价方法	- 4 -

附录A （规范性附录） 检验方法和指标计算方法	- 6 -

附录B （资料性附录） 职业用鞋靴生命周期评价方法	- 7 -

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国技术经济学会提出并归口。

本文件起草单位：际华三五一七橡胶制品有限公司

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

绿色设计产品评价技术规范 职业用鞋靴

- 范围

本标准给出了职业用鞋靴生命周期绿色设计评价的术语和定义、评价要求、自评价报告编写要求、产品生命周期评价报告编写要求和绿色设计产品判定依据。

本标准适用于因工作环境或工作性质的特殊性，出于满足穿着者职业统一着装要求或保护穿着者足腿部免遭作业区域危害的职业用鞋靴的绿色设计产品评价。

本标准不适用于一般穿用及竞技运动用鞋靴产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CNTAC 8 纺织产品限用物质清单

GB/T 191 包装储运图示标志

FZ/T 01004-2008 涂层织物 抗渗水性的测定

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分_ 梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样的准备、标记及测量

GB/T 8629 纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18885 生态纺织品技术要求

GB 27632 橡胶制品工业污染物排放标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理　生命周期评价　原则与框架

GB/T 24044 环境管理　生命周期评价　要求与指南

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 32162 生态设计产品标识

GB/T 37422 绿色包装评价方法与准则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

[引自GB/T 24040，3.1]

3.2

绿色设计 green-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

[改写GB/T 32161-2015，3.2]

3.3

绿色设计产品 green-design product

符合绿色设计理念和评价要求的产品。

[改写GB/T 32161-2015，3.3]

3.5

职业用鞋靴 occupational footwear

因工作环境或工作性质的特殊性，出于满足穿着者职业统一着装要求或保护穿着者足腿部免遭作业区域危害的鞋靴。

- 评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标，应严格执行环保相关国家标准并提供标准清单，近三年无重大质量、安全和环境事故。

4.1.2 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，建立能源管理制度。

4.1.3 生产企业宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质，设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求。

4.1.4 生产企业宜开展绿色供应链管理，对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

4.1.5 生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具，按照GB 24789配备水计量器具。

4.1.6 产品中含有的有毒、有害物质或元素的含量应符合国家或地方标准的要求。

4.1.7 产品说明中应包含有害物质使用、需特殊处理材料及产品废弃后的有关循环利用的相关说明要求。

4.1.8 产品标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 191、GB/T 6388的要求。

4.1.9 产品质量应符合产品标准或供需双方协议的要求。

4.2 评价指标要求

防雨服的评价指标可按照生命周期各阶段从资源能源的消耗，以及对环境和人体健康造成影响的角度进行选取，通常可包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。防雨服的评价指标名称、基准值、判定依据（污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法）等要求见表1。

表1 职业用鞋靴评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 指标 方向 | 基准值 | 判定依据 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 原材料使用 |  | - | - | 原材料应符合T/CRIA 17001的要求。 | 按照T/CRIA 17001规定提供检测报告，并提供原材料清单等数据来源证明材料。 | 材料选用 |
|  | 包装材料材质 |  | - | - | 鼓励使用绿色包装材料。 | 提供包装材料清单及证明材料。 绿色包装材料：已完成绿色包装评价，或按照GB/T 37422规定提供符合性证明材料。 | 材料选用 |
|  | 原材料有效利用率 |  | % | ≥ | 90 | 按照A.1计算，并提供相关证明材料。 | 产品生产 |
|  | 水的重复利用率 |  | % | ≥ | 90 | 按照A.2计算，并提供相关证明材料。 | 产品生产 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | 硫化工艺 | Tce/万双 | ≤ | 10.0 | 按照GB/T 2589要求计算，并提供能耗证明。 | 产品生产 |
|  |  | 冷粘工艺 |  |  | 4.0 |  |  |
|  |  | 模压工艺 |  |  | 7.0 |  |  |
|  |  | 注射工艺 |  |  | 5.0 |  |  |
|  |  | 缝绱工艺 |  |  | 3.0 |  |  |
| 环境属性 | 大气污染物排放 |  | - | - | 产品生产过程大气污染物排放应符合T/CRIA 17002的要求。 | 按照T/CRIA 17002规定提供检测报告。 | 产品生产 |
|  | 固体废物处置率 |  | % | = | 100 | 按照A.3计算，并提供相关证明材料。 | 产品生产 |
| 产品属性 | 成鞋耐折性能 |  | - | - | 连续屈挠10万次，鞋底、帮面无破损，结合部位无开胶，如有预割口，则割口应不延展。 | 按照GB/T 3903.1方法检测，并提供检测报告。 | 产品使用 |
|  | 成鞋结合强度 |  | N/mm | ≥ | 40（或材破） | 按照GB/T 20991中5.2方法检测，并提供检测报告。 | 产品使用 |
|  | 成鞋 耐久性 | 外观质量 | - | - | 无变色、龟裂、喷霜。 | 按照GB/T 3903.7中湿热老化试验方法检测，性能选择为成鞋结合强度。 | 产品使用 |
|  |  | 性能变化率 | % | ≤ | 50 |  |  |
|  | 鞋帮耐水解（聚合材料或聚合材料膜层） |  | - | - | 连续屈挠15万次，无裂纹、不分层。 | 按照GB/T 20991中6.10方法检测，并提供检测报告。 | 产品使用 |
|  | 鞋垫 抑菌率 | 水洗前 | % | ≥ | 95 | 按照QB/T 2881方法检测，菌种为金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌（其中白色念珠菌指标允许降低5%）并提供检测报告。 | 产品使用 |
|  |  | 水洗十次 |  |  | 90 |  |  |
|  | 鞋垫 消臭率 | 水洗前 | % | ≥ | 96 | 按照ISO 17299.2、ISO 17299.3方法检测，测试气体为氨气、异戊酸。 | 产品使用 |
|  |  | 水洗十次 |  |  | 95 |  |  |
|  | 外底耐磨性能 | 比重＞0.9 | mm3 | ≤ | 130 | 按照GB/T 9867方法检测，并提供检测报告。 | 产品使用 |
|  |  | 比重≤0.9 |  |  | 230 |  |  |
|  |  | 有附加功能 |  |  | 400 |  |  |
|  | 外底耐水解（聚氨酯外底或聚氨酯复合外底） |  | mm | ≤ | 6 | 按照GB/T 20991中8.5方法检测，并提供检测报告。 | 产品使用 |
|  | 附加功能 |  | - | - | 具有附加功能的产品，应满足功能性要求。 | 提供“特种劳动防护用品安全标识”（LA）认证证书；或按照A.4 要求，提供相关证明材料。 | 产品使用 |

- 产品生命周期评价报告编制方法

5.1 方法

依据GB/T 24040和GB/T 24044给出的生命周期评价方法学框架及总体要求编制职业用鞋靴产品的生命周期评价报告，参见附录B。

5.2 报告内容框架

- 5.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应标产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范围、产品规格、主要原材料组成和主要注意事项等。产品重量、包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。

- 5.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明，或同等功能产品对比情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。

- 5.2.3 生命周期评价

5.2.3.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

本标准以“1万双职业用鞋靴”为功能单元来表示。

5.2.3.2 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，依据附录B说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

5.2.3.3 生命周期影响评价

报告中应提供职业用鞋靴产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

- 5.2.3.4 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，为了生产环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与职业用鞋靴产品相关的生态设计改进方案，提出产品绿色设计改进的具体方案。

- 5.2.4 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

- 5.2.5 附件

报告中应在附件中提供：

产品原始包装图；

产品生产材料清单；

产品工艺表（产品生产工艺过程等）；

各单元过程的数据收集表；

其他。

- 评价方法

可按照4.1和4.2的要求开展自我评价或第三方评价。

- 满足以下要求的产品可判定为绿色设计产品：

- ——满足本标准4.1的要求；

- ——满足本标准4.2的要求；

- ——按照第5章提供职业用鞋靴产品生命周期评价报告的。

- 判定为绿色设计产品的可按照GB/T 32162的要求粘贴表示，可以各种形式进行相关信息自我声明，声明内容包括但不限于本标准4.1和4.2的要求，但需要提供相关的符合有关要求的验证说明材料。

- 附录A
（规范性附录）
检验方法和指标计算方法

#### A.1 原材料有效利用率

单位数量的合格产品中包含原材料数量占生产该产品所消耗原材料的总耗量的比重。原材料总耗量是指产品用到的所有原材料(不含水)的总消耗量。按公式(A.1)计算:

…………………… (A.1)

式中:

L ———原材料有效利用率，以%表示;

Mi———在一定计量时间内(一般为1年)产品中所包含原材料数量,单位为吨(t);

Mc———在一定计量时间内(一般为1年)生产该产品的原材料总消耗量,单位为吨(t)。

#### A.2 水的重复利用率

生产过程使用的重复利用水量与总用水量之比。按公式(A.2)计算：

#### …………………… (A.2)

式中:

P ———水的重复利用率,以%表示;

Vr———在一定计量时间内(一般为1年)产品使用的重复利用水的总量的数值,单位为立方米(m3);

Vt———在一定计量时间内(一般为1年)产品使用的新鲜水的总量的数值,单位为立方米(m3)。

#### A.3 固体废物处置率

处置产品生产过程所产生的固体废物量与产品生产过程所产生的固体废物总量之比。处置固体废物可采用自主处置或委托有资质单位回收处理两种方式，其中：自主处置应提供处置工艺、设备等；委托有资质单位回收处理应提供受托方资质证明、合同等。按公式(A.3)计算:

…………………… (A.3)

式中:

K ———固体废物处置率,以%表示;

Md———在一定计量时间内(一般为1年)产品处置固体废物的总量的数值,单位为吨(t);

Ma———在一定计量时间内(一般为1年)产品生产所产生的固体废物的总量的数值,单位为吨(t)。

#### A.4 附加功能

附加功能是指因职业需求或作业环境中的防护要求而在产品上附加的功能。

如产品已取得“特种劳动防护用品安全标识”（LA）认证证书，应认为该产品的附加功能满足功能性要求。否则，应按以下方法对附加功能进行符合性评价。

当产品具有表A.1中的附加功能时，应符合GB 21148中关于该项功能的规定，并提供检测报告。

| - 附加功能 | - 保护足趾 | - 防静电 | - 导 电 | - 防 水 | - 防 寒 | - 电绝缘 | - 耐 油 | - 鞋座抗冲击 | - 耐热接触 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 跖骨保护 | - 防刺穿 | - 防 滑 | - 防 漏 | - 隔 热 | - 防切割 | - 踝保护 | - 透水与吸水 | - / |

当产品具有防化学品的附加功能时，应符合GB 20265的规定，并提供检测报告。

当产品具有除上述附加功能以外的其它附加功能时，应提供该项功能所执行的标准及产品符合性证明材料；若此项功能尚无现行标准的规定，则应当提供客户需求、试用报告、检测报告及客户体验报告等证明该项功能满足设计使用要求的证明材料。

- 附录B
（资料性附录）
职业用鞋靴生命周期评价方法

#### B.1 目的

职业用鞋靴从原材料获取、生产、运输到销售使用的过程都对环境造成影响。通过评价职业用鞋靴全生命周期的环境影响大小，提出职业用鞋靴绿色设计改进方案，从而大幅提升其环境友好性。

#### B.2 范围

应根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义生命周期评价范围时，应考虑以下内容并作出清晰描述：

#### B.2.1 功能单位

功能单位必须是明确规定并且可测量的。本标准以“1万双职业用鞋靴”计为功能单位来表示。

#### B.2.2 系统边界

本标准界定的系统边界，分3个阶段：原辅料与能源采购阶段、生产阶段、销售阶段。如图 B.1 所示，具体包括：

原辅料与能源采购-------生产------销售------使用

图B.1 职业用鞋靴生命周期系统边界图

生命周期评价评价（LCA）的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近三年内有效值）。如果未能取到三年内有效值，应做具体说明。

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

#### B.2.3 数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

——能源的所有输入均列出；

——原料的所有输入均列出；

——辅助材料质量小于材料总消耗0.3%的项目输入可忽略；

——大气、水体的各种排放均列出；

——小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

——道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

——任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

#### B.3 生命周期清单分析

#### B.3.1 总则

应编制职业用鞋靴系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中进行明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将各个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据。

#### B.3.2 数据收集

#### B.3.2.1 概况

应将以下要素纳入数据清单：

——原材料采购和预加工；

——生产；

——产品分配和储存；

——使用。

基于LCA的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水资源消耗、产品原料的使用量、产品主要包装材料的使用量和废物产生量等。现场数据还应包括运输数据，即产品原料、主要包装等从制造地点到最终交货点的运输距离，以及固体废物的处理数据。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据（如火力、水、风力发电等）、不同运输类型造成的环境影响。

#### B.3.2.2 现场数据采集

应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量要求包括：

a)  代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。

b)  完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。

c)  准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品，即1吨为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。

d)  一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

典型现场数据来源包括：

——原材料和辅助材料的采购和预加工；

——原材料由原材料供应商运输至生产商处的运输数据；

——产品生产过程的能源与水资源消耗数据；

——原材料分配及用量数据；

——产品包装材料数据，包括原材料包装数据；

——废气排放和固体废物处理的数据；

——职业用鞋靴由生产商处运输至批发零售商的运输数据。

#### B.3.2.3 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。

背景数据的质量要求包括：

a) 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关 LCA 标准要求的、经第三方独立验证的上游产品 LCA 报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开 LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。

b)  完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。

c)  一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本标准确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

#### B.3.2.4 原材料采购和预加工

该阶段始于从大自然提取资源，结束于原材料进入产品生产设施，包括但不限于：

——资源和能源的提取和开采；

——所有原材料的预加工；

——转换回收的材料；

——提取、开采或预加工设施内部或设施之间的运输。

#### B.3.2.5 生产阶段

该阶段始于原材料、零部件、半成品进入生产场址，结束于成品离开生产设施。生产活动包括化学处理、制造、制造过程中半成品的运输、材料组成包装等等步骤。

#### B.3.2.6 销售阶段

该阶段将职业用鞋靴分配给各级批发零售商，可沿着供应链将其储存在各点，包括运输车辆的燃料使用等。

应考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离等。

#### B.3.2.7 使用阶段

该阶段始于消费者拥有职业用鞋靴，结束于废弃且运至回收或废物处理设施。包括使用/消费模式、使用期间的资源消耗等。

#### B.3.3 数据分配

在进行职业用鞋靴生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是职业用鞋靴的生产环节。由于厂家往往同时生产多种类型的产品，一条流水线上或一个车间里会同时生产多种型号。很难就某单个型号的产品生产来收集清单数据，往往会就某个车间、某条流水线或某个工艺来收集数据，然后再分配到具体的产品上。因此选取“数量分配”作为分摊的比例，即数量越多的产品，其分摊额度就越大。

#### B.3.4生命周期影响评价

#### B.3.4.1 数据分析

根据表B.1-B.4对应需要的数据，进行填报。

a) 现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业三年平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平。

b) 从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行替代，在这一步骤中所涉及到的单元过程包括职业用鞋靴行业相关原材料和辅助材料的开采和提取、包装材料、能源消耗以及产品的运输。

表B.1职业用鞋靴的原材料成分、用量及运输清单

| - 原材料成分 |  | - 含量(%) | - 单位产品消耗量(%) | - 原料产地 | - 运输方式（货车、火车、飞机、轮船或其他方式） | - 运输距离(km) | - 单位产品运距离(km/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 鞋面材料 | - 牛皮 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 合成革 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 帆布 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 聚氨酯 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 缝纫线 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |  |  |
| - 鞋底材料 | - 橡胶 |  |  |  |  |  |  |
|  | - TPU |  |  |  |  |  |  |
|  | - EVA |  |  |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |  |  |
| - 鞋垫材料 | - 聚氨酯 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 海绵 |  |  |  |  |  |  |
|  | - EVA |  |  |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |  |  |
| - 结合材料 | - 粘合剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 处理剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 固化剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 缝纫线 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 鞋钉 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |  |  |
| - 其它材料 | - 织带 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 鞋眼 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 油墨 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 鞋撑 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |  |  |
| - 包装材料 | - 纸箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 干燥剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 防虫剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 说明书 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 隔板 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 封箱带 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |  |  |

表B.2职业用鞋靴生产阶段清单

| 能耗/其他物质消耗量种类 | 单位 | 热值 | 单位产品消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 千瓦时（kWh） |  |  |
| 燃料 | 公斤（kg） |  |  |
| 天然气 | 立方米（m3） |  |  |
| 液化石油气 | 立方米（m3） |  |  |
| 燃油 | 升（L） |  |  |
| 水蒸气 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

表B.3职业用鞋靴销售阶段清单

| 运输对象/零部件名称 | 质量（公斤/kg） | 运输距离（公里/km） | 运输工具 | 燃料类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业用鞋靴 |  |  |  |  |
| 包装箱 |  |  |  |  |
| 配件 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

表B.4职业用鞋靴使用阶段清单

| 名称 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成鞋耐折性 |  | - | 连续屈挠10万次，鞋底、帮面无破损，结合部位无开胶，如有预割口，则割口应不延展。 |
| 成鞋结合强度 |  | N/mm | ≥40（或材破） |
| 成鞋 耐久性 | 外观质量 | - | 无变色、龟裂、喷霜。 |
|  | 性能变化率 | % | ≤50 |
| 鞋帮耐水解 （聚合材料或聚合材料膜层） |  | - | 连续屈挠15万次，无裂纹、不分层。 |
| 鞋垫 抑菌率 | 水洗前 | % | ≥95 |
|  | 水洗十次 |  | ≥90 |
| 鞋垫 消臭率 | 水洗前 | % | ≥96 |
|  | 水洗十次 |  | ≥95 |
| 外底耐磨性能 | 比重＞0.9 | mm3 | ≤130 |
|  | 比重≤0.9 |  | ≤230 |
|  | 有附加功能 |  | ≤400 |
| 外底耐水解 （聚氨酯外底或聚氨酯复合外底） |  | mm | ≤6 |
| 附加功能 |  | - | 具有附加功能的产品，应满足功能性要求。 |

#### B.3.4.2 清单分析

所收集的数据进行核实后，利用生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。企业可根据实际情况选择软件。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择B.4.2中附表各个清单因子的量（以kg为单位），为分类评价做准备。

#### B.4 影响评价

#### B.4.1 影响类型

职业用鞋靴的影响类型采用气候变化指标。

#### B.4.2 清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表B.5。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷等清单因子归到气候变化影响类型里面。

表B.5职业用鞋靴生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 气候变化/碳足迹 | 二氧化碳（CO2） |

#### B.4.3 分类评价

可以选择适宜的方法计算出不同影响类型的特征化模型，分类评价的结果可以采用表B.6中的当量物质表示。

表B.6职业用鞋靴生命周期影响评价

| 环境类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球变暖 | CO2当量·kg-1 | CO2 | 1 | IPCC 2006 |

#### B.4.4 计算方法

影响评价结果计算方法见公式1。

（1）

式中：

EPi——第i种影响类型特征化值；

EPij——第i种影响类别中第j种清单因子的贡献；

Qj ——第j种清单因子的排放量；

EFij——第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。