团   体   标   准

***—2022

绿色（低碳）产品评价要求

高隔音型节能铝合金门窗

Technical specification for green product（low-carbon）

Assessment-sound insulation aluminum windows and doors

（征求意见稿）

2023 -  发布                               2023-  -   实施

发布

中国技术经济学会

版权保护文件

版权所有归属于该文件的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国技术经济学会、中国标准化协会提出。

本文件由中国技术经济学会、中国标准化协会归口。

本文件起草单位：广东皇派定制家居集团股份有限公司、广东新合铝业新兴有限公司、汉狮光动科技（广东）有限公司、广东高登铝业有限公司、广东亿合门窗科技有限公司、佛山市博仕门窗有限公司、广东德技优品门窗有限公司、广东新华强玻璃科技有限公司、佛山市富奥斯科技有限公司、希洛建筑科技（广东）有限公司、佛山市百利玛门窗有限公司、深圳好博窗控技术股份有限公司、欧哲建筑科技有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、诺托弗朗克建筑五金（北京）有限公司、广州集泰化工股份有限公司、格屋贸易（上海）有限公司、江阴海达橡塑股份有限公司、广东省美百年门窗有限公司

本文件主要起草人：周谱峰、邱建伟、苏志扬、李婧、曾奎、王湘根、雷少军、杨超群、蔡伟东、李景运、黄维寿、刘治国、周志军、杜万明、钟可成、李延鑫、黄惠兴、张喜东、赖锦良。

本文件为首次发布。

绿色（低碳）产品评价

高隔音型节能铝合金门窗

- 范围

本文件规定了高隔音型节能铝合金门窗绿色低碳产品的术语和定义、基本评价要求及绿色低碳评价方法。

本文件适用于对隔音有较高要求的节能型居住建筑用铝合金门窗。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4956 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

GB/T 5823 建筑门窗术语

GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法

GB/T 8484 建筑外门窗保温性能检测方法

GB/T 8485 建筑门窗空气隔声性能检测方法

GB/T 8478 铝合金门窗

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 11944 中空玻璃

GB/T 14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T 15519 化学转化膜 钢铁黑色氧化膜 规范和试验方法

GB 16776 建筑用硅酮结构密封胶

GB/T 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 23615.1 铝合金建筑型材用隔热材料 第1部分：聚酰胺型材

GB/T 23615.2 铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶

GB 23864 防火封堵材料

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB 24266 中空玻璃用硅酮结构密封胶

GB/T 24267 建筑用阻燃密封胶

GB/T 29739 门窗反复启闭耐久性试验方法

GB/T 31433 建筑幕墙、门窗通用技术条件

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 32223 建筑门窗五金件通用要求

GB/T 39529 系统门窗通用技术条件

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB/T 50121 建筑隔声评价标准

GB 50189 公共建筑节能计算标准

GB 50429 铝合金结构设计规范

GB/T 51350 近零能耗建筑技术标准

GB 55015 建筑节能与可再生能源利用通用规范

JG/T255 内置遮阳中空玻璃制品

JC/T 881 混凝土接缝用建筑密封胶

JC/T 1079 真空玻璃行业标准

JC/T 2560 建筑门窗用组角结构密封胶

JGJ 113 建筑玻璃应用技术规程

HBZ/T 003 暖边间隔条

- 术语和定义

GB/T 5823界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 绿色（低碳）产品 Green and low-carbon product

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害极小、资源能源消耗少、品质高且碳排放低的产品。

  - 评价指标基准值  Reference value of assessment indicator

为评价绿色（低碳）产品而设定的指标参照值。

  - 铝合金门窗 aluminium windows and doors

采用铝合金建筑型材制作框、扇杆件结构的门、窗的总称。

  - 隔声型门窗 sound-proofing windows and doors

空气声隔声性能值不低于35dB的门窗。

  - 门窗气密性能 air permeability performance

可开启部分在正常锁闭状态时，外门窗阻止空气渗透的能力。

  - 门窗水密性能 watertightness performance

可开启部分在正常锁闭状态时，在风雨同时作用下，外门窗阻止雨水渗漏的能力。

  - 门窗保温性能 thermal insulating performance of windows and doors

门窗在冬季阻止热量从室内高温侧向室外低温测传递的能力，用传热系数K表征。

  - 门窗隔热性能 heat-shielding performance of windows and doors

门窗在夏季阻隔太阳辐射得热的能力，用太阳得热系数SHGC（太阳能总透射比）表征。

- 基本评价要求

4.1． 生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标；应严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单，近三年无重大质量、安全和环境事故。

4.2． 生产企业应按照GB/T 19001建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，宜按照GB/T 24001、GB/T 28001建立、实施、保持并持续改进环境管理和职业健康安全管理体系。

4.3． 安全生产管理，应符合GB/T33000要求。

4.4． 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求。

4.5． 产品质量应符合产品标准GB/T 8478 及相关强制标准的要求，钢化玻璃及制品应满足强制性标准的要求。

4.5.1． 型材

铝合金型材应符合GB/T 5237.6 《铝合金建筑型材 第一部分 基型材》的规定。宜优先选用6063-T6铝合金材料。型材加工精度优先选用超高精级。

4.5.2． 玻璃

### 宜采用多腔室中空玻璃或真空玻璃制品。中空玻璃应符合GB/T 11944 的规定，真空玻璃应符合JC/T 1079 的规定。中空玻璃应采用暖边间隔条，采用连续折弯方式，每块玻璃的接头处不得多余2处（超大玻璃除外）；不得使用热熔型间隔条，不得使用插角式。

4.5.3． 五金

### 门窗框扇连接、锁固用功能性五金配件应满足整樘门窗承载能力的要求，其反复启闭性能应满足门窗反复启闭耐久性要求。

4.5.4． 密封材料

### 门窗装配应选用双组份组角胶，组角胶应符合标准 JC/T 2560的规定。应根据门窗的使用环境和功能要求选择单一材质或复合材质密封胶条，并应考虑密封胶条与其接触部位材料的相容性和污染性。等压胶条宜采用复合材质密封胶条。门窗所用密封胶应具有与所接触的材料的相容性和与所需粘接基材的黏结性。

4.6． 产品性能应满足工程设计要求。

4.7． 在申请绿色（低碳）标识前应按照GB/T39525通过系统门窗技术评定。

### 4.7.1． 高隔音型节能铝合金门窗应有完整的技术体系，包含（但不限于）物料体系、设计组合方案、连接工艺、加工工艺、性能极限、不同结构的安装工艺、气密层材料安装工法、热工模拟估算方法、型式检验报告、安装质量评价方法等。

### 4.7.2． 高隔音型节能铝合金门窗的产品制造应按照相应的产品标准执行，有保证气密性能的安装工艺及检验手段和检验记录。

### 4.7.3． 应依据使用要求，提供配置、材料替换规则，保证后续维护维修。

- 绿色低碳评价

### 5.1． 产品分类

### 5.1.1． 按照性能要求分为普通型、隔声型、保温型、隔热型、保温隔热型及耐火型门窗。

### 5.1.2． 窗按照开启形式分为平开旋转类（平开（合页）、滑轴平开、上悬、下悬、中悬、滑轴上悬、内平开、下悬、立转）、  推拉平移类（推拉 提升推拉 平开推拉 推拉下悬 提拉）、 折叠类（折叠推拉）。

### 5.1.3． 门按照开启形式分为平开旋转类（平开（合页） 平开（地弹簧））、 推拉平移类（推拉 提升推拉 推拉下悬）、 折叠类（折叠平开 折叠推拉）。

### 5.2． 评价指标及方法

## 5.2.1． 指标体系由一级指标和二级指标组成。

## 5.2.2． 一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标、品质属性和低碳属性指标。

## 5.2.3． 二级指标高隔音型节能铝合金门窗的评价指标要求应符合表1的规定。

表1 高隔音型节能铝合金门窗的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级值 | 二级值 |  |
| 资源属性 | 型材利用率 |  | - | ≥82% |  | 提供证明材料 |
|  | 玻璃利用率 |  | - | ≥95% |  | 提供证明材料 |
|  | 门窗型材使用寿命 |  | 年 | 30 | 20 | 提供证明材料 |
|  | 门窗五金使用寿命 |  | 年 | 10 | 8 | 提供证明材料 |
|  | 门窗型材及玻璃可回收率 |  | - | 70% | 50% | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 气密性能 | q1 | m³/（m·h） | 0.5＜q1≤1.0 q1≤0.5 |  | 依据GB/T7106 |
|  |  | q2 | m³/（m·h） | 1.5＜q2≤3.0 q2≤1.5 |  |  |
|  | 保温性能 （传热系数） | 严寒地区 | W/（m²·K） | 1.2 | 1.6 | 依据GB 55015 |
|  |  | 寒冷地区 |  | 1.4 | 1.8 |  |
|  |  | 夏热冬冷地区 |  | 2.2 | 2.8 |  |
|  |  | 夏热冬暖地区 |  | 2.4 | 3.0 |  |
|  |  | 温和地区 |  | 2.2 | 2.8 |  |
|  | 隔热性能 （太阳得热系数SHGC） | 严寒地区 | 冬季 | ≥0.45 |  | 依据GB/T51350 检测方法依据GB/T9050、JGJ/T151 |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.30 |  |  |
|  |  | 寒冷地区 | 冬季 | ≥0.45 |  |  |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.30 |  |  |
|  |  | 夏热冬冷地区 | 冬季 | ≥0.40 |  |  |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.15 |  |  |
|  |  | 夏热冬暖地区 | 冬季 | - |  |  |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.15 |  |  |
|  |  | 温和地区 | 冬季 | ≥0.40 |  |  |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.30 |  |  |
|  | 可见光透射比 |  | - | ≥0.4 |  |  |
| 环境属性 | 有害物质释放量 |  | mg/L | 无排放 | 0.5 | 依据GB/T18580 |
|  | 加工噪音 |  | dB | ≤100 |  | 依据GB/T 50121 |
| 品质属性 | 水密性能 | 外窗 | Pa | ≥700 | 500≤P＜700 | 依据GB/T7106 |
|  |  | 外门 |  | ≥500 | 350≤P＜500 |  |
|  | 空气声 隔声性能 | 外窗 | dB | 38 | 35 | 依据GB/T8485 |
|  |  | 外门 |  | 36 | 35 |  |
|  | 窗反复 启闭性能 | 内平开下悬窗 | 万次 | 3.0 | 2.0 | 依据GB/T29739 |
|  |  | 平开窗、悬窗、推拉窗 |  | 5.0 | 3.0 |  |
|  | 门反复 启闭性能 | 平开门、推拉门 | 万次 | 30 | 20 |  |
|  | 公共建筑 | 平开门 | 万次 | 100 | 50 |  |
| 低碳属性 | 提供碳足迹报告 | 参考附录A提供产品碳足迹（或减碳量）报告 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 产品碳排放强度 | 按照国家碳排放核算的相关标准计算产品生产过程的碳排放量 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 能源低碳 | 使用清洁能源或可再生能源 |  |  |  | 提供证明材料 |
| 注：*：1.内平开下悬类反复启闭次数：a）平开下悬1.5万次、b）关闭锁紧1.5万次、c）下悬平开1.5万次、d）关闭锁紧1.5万次（合计共6万次）。2.90°平开反复启闭次数：1万次开启、关闭循环 |  |  |  |  |  |  |

### 5.3． 数据处理和计算方法

5.3.1． 有检测方法依据的指标均按标准规定的型式检验抽样批次和判定规则取实测结果。

5.3.2． 提供证明材料的应由企业依据相关规定进行评价，出具正式报告，由第三方确认。

5.3.3． 除品质属性外的指标计算遇到多种生产工艺的情况，指标计算均按照产量加权平均。

### 5.4． 评价方法

5.4.1． 高隔音型节能铝合金门窗绿色低碳评价分为二级，同时满足基本要求和评价指标一级值要求的产品被判定为绿色（低碳）领跑产品，同时满足基本要求和评价指标二级值要求的产品被判定为绿色（低碳）产品。

5.4.2． 评价结果标记方法

### 门、窗的标记顺序为：类型代号、系列、品种代号、等级、产品名称代号。

### 如：隔热型90系列内平开二级绿色低碳高隔声型铝合金窗。

### 5.4.3． 评价结果由专业评价机构出具评价证书。证书的内容至少应包括产品信息、评价结果、检测报告、证明材料。

5.4.4． 按照相关程序要求经过公示无异议后，可加施绿色（低碳）标识。通过评价的高隔音型节能铝合金门窗应在产品适当位置张贴绿色低碳标识。绿色低碳领跑产品标识示例见图1，绿色低碳产品标识示例见图2。

5.4.5． 宜采用二维码对每樘门窗产品进行标识，使用户可通过扫描二维码获取产品资源、能源、环境、品质及低碳属性信息。标签由企业按照示例规定的样式、规格和标注自行印制。

5.4.6． 标识证书的有效期为3年。

图1绿色低碳领跑产品                            图2绿色低碳产品

- （规范性）
产品碳足迹报告编制方法

  - 编制方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架及总体要求，编制产品生命周期评价报告。

  - 报告内容

    - 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的文件信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等。申请者信息包括公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人、联系方式等。评估对象信息包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等，采用的文件信息应包括文件名称及文件号。

在报告中应提供产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范围等。产品重量/体积、包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。

    - 产品生命周期评价

      - 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的生命周期评价工具。

本文件以1㎡记为功能单元，以中国市场上在售产品的平均水准为参考，功能单位表示为“1㎡产品”。

      - 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

      - 生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

      - 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出产品绿色设计改进的具体方案。

      - 评价报告主要结论

应说明生命周期评价结果，评价该产品与普通产品相比的减碳优势，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

      - 附件

报告应在附件中提供：

a）产品原始包装图；

b）产品生产材料清单；

c）产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；

d）各单元过程的数据收集表；

e）其他。