ICS  xxxx

CCS  xxxx

团     体     标     准

T/XXXX XXXX—XXXX

质量分级及“领跑者”评价要求

建筑外墙外保温用岩棉制品

Assessment requirements for forerunner standards—Rock wool products for exterior insulation and finish systems

中国技术经济学会

202X-XX-XX 发布                                     20XX-XX-XX 实施

发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可请与发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAS 700—2023、T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求  建筑外墙外保温用岩棉制品

1 范围

本文件规定了建筑外墙外保温用岩棉制品“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。

本文件适用于外墙外保温用岩棉制品的企业标准水平评价，包括岩棉板和岩棉条。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624-2012  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 50176  民用建筑热工设计规范

GB 50411  建筑节能工程施工质量验收规范

GB/T 4132  绝热材料及相关术语

GB/T 5480  矿物棉及其制品试验方法

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10295  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 10299  绝热材料憎水性试验方法

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 25975  建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求

JG/T 483  岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料

JGJ/T 480  岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准

3 术语和定义

GB/T 4132、GB/T 5480、GB/T 25975等文件界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

岩棉制品 rock wool products

由岩棉纤维制成的具有一定形状无贴面板、条制品。

3.2

岩棉板 rock wool slab

以熔融火成岩为主要原料喷吹成纤维，加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂，经压制、固化、切割制成的板状制品。

[来源：JGJ/T 480-2019，2.1.4]

3.3

岩棉条 rock wool lamella

将岩棉板以一定的间距切割成条状翻转90°使用的制品，该制品的厚度为切割间距，宽度为原岩棉板的厚度。

[来源：GB/T 25975-2018，3.1.1]

3.4

表层抗拉强度 tensile strength perpendicular to the high-density face

以定向岩棉板高密度侧外表面为起点，沿厚度方向向内延伸20mm裁切后形成的板状试样的垂直于表面的抗拉强度。

4 基本要求

4.1近三年，企业无较大及以上质量、环境、安全等事故。

4.2企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.3企业可根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、能源、环境和职业健康安全等管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立其他高水平的相关管理体系。

4.4产品应为量产产品，建筑外墙外保温用岩棉制品领跑标准应满足国家强制性标准及相关建筑外墙外保温用岩棉制品(产品标准)规定的要求

5 评价指标及要求

5.1评价指标分类

5.1.1建筑外墙外保温用岩棉制品“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

基础指标。

5.1.2基础指标包括外观、纤维平均直径、渣球含量、尺寸稳定性、质量吸湿率、憎水率、短期吸水量（部分浸入）、压缩强度、燃烧性能、氧化钾和氧化钠含量、体积吸水率、湿阻因子、剪切强度标准值（横向）、

剪切模量（横向）、尺寸允许偏差、密度允许偏差、直角偏离度、平整度偏差、长期吸水量。

- 5.1.3核心指标包括垂直于表面的抗拉强度、导热系数、垂直于表面的抗拉强度保留率、酸度系数。

- 5.1.4岩棉板创新性指标为标称导热系数和表层抗拉强度，岩棉条创新性指标为标称导热系数和标称抗拉强度。

- 5.2评价指标要求

5.2.1建筑外墙外保温用岩棉制品“领跑者”标准评价指标体系框架中的基础指标见表1。

表1 建筑外墙外保温用岩棉制品评价基础指标

| 项目 |  | 指标来源 | 指标要求 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 岩棉板 |  | 岩棉条 |  |
| 外观 |  | GB/T 25975 | 表面平整，不应有妨碍使用的伤痕、污迹、破损 |  |  | GB/T 5480 |
| 纤维平均直径， m |  |  | ≤6.0 |  |  |  |
| 渣球含量（粒径大于 0.25mm），% |  |  | ≤7.0 |  |  |  |
| 尺寸稳定性，% |  |  | ≤1.0 |  |  | GB/T 25975 |
| 质量吸湿率，% |  |  | ≤1.0 |  |  | GB/T 5480 |
| 憎水率，% |  |  | ≥98.0 |  |  | GB/T 10299 |
| 短期吸水量（部分 浸入），kg/m2 |  |  | ≤0.4 |  |  | GB/T 25975 |
| 压缩强度，kPa |  |  | ≥20 （＜50mm） | ≥40 （≥50mm） | ≥40 |  |
| 燃烧性能 |  |  | A（A1）级 |  |  | GB 8624- 2012 |
| 氧化钾和氧化钠含量，% |  |  | ≤5.0 |  |  | GB/T 1549 |
| 体积吸水率，% |  |  | ≤5.0 |  |  | GB/T 25975 |
| 湿阻因子 |  |  | ≤10 |  |  |  |
| 剪切强度标准值 （横向），kPa |  |  | -- | -- | ≥20 |  |
| 剪切模量（横向），MPa |  |  | -- | -- | ≥1.0 |  |
| 尺寸允许 偏差，mm | 长度 |  | -3~+10 |  | -3~+10 | GB/T 5480 |
|  | 宽度 |  | -3~+5 |  | -3~+3 |  |
|  | 厚度 |  | -3~+3 |  | -2~+2 |  |
| 密度允许偏差，% |  |  | -10~+10 |  |  |  |
| 直角偏离度，mm/m |  |  | ≤5 |  |  |  |
| 平整度偏差，mm |  |  | ≤6 |  |  |  |
| 长期吸水量，kg/m2 |  |  | ≤1.0 |  |  | GB/T 30807 |

5.2.2建筑外墙外保温用岩棉制品“领跑者”标准评价指标体系框架中的核心指标见表2~表5。

表2 建筑外墙外保温用垂直于表面的抗拉强度TR7.5级岩棉板评价核心指标

| 项目 | 指标来源 | 指标要求 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准 | 平均 | 先进 |  |
| 垂直于表面的抗拉强度，kPa | GB/T 25975 | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥7.5 | GB/T 25975 |
| 导热系数，W/(m·K) |  | ≤0.040 | ≤0.038 | ≤0.036 | GB/T 10294或 GB/T 10295 |
| 垂直于表面的抗拉强度保留率 |  | ≥50% | ≥50% | ≥50% | GB/T 25975 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T 25975 |

表3 建筑外墙外保温用垂直于表面的抗拉强度TR10级岩棉板评价核心指标

| 项目 | 指标来源 | 指标要求 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准 | 平均 | 先进 |  |
| 垂直于表面的抗拉强度，kPa | GB/T 25975 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | GB/T 25975 |
| 导热系数，W/(m·K) |  | ≤0.040 | ≤0.038 | ≤0.036 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 垂直于表面的抗拉强度保留率 |  | ≥50% | ≥50% | ≥50% | GB/T 25975 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T 25975 |

表4 建筑外墙外保温用垂直于表面的抗拉强度TR15级岩棉板评价核心指标

| 项目 | 指标来源 | 指标要求 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准 | 平均 | 先进 |  |
| 垂直于表面的抗拉强度，kPa | GB/T 25975 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | GB/T 25975 |
| 导热系数，W/(m·K) |  | ≤0.040 | ≤0.038 | ≤0.036 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 垂直于表面的抗拉强度保留率 |  | ≥50% | ≥50% | ≥50% | GB/T 25975 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T 25975 |

表5 建筑外墙外保温用垂直于表面的抗拉强度TR100级岩棉条评价核心指标

| 项目 | 指标来源 | 指标要求 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准 | 平均 | 先进 |  |
| 垂直于表面的抗拉强度保留率，% | GB/T 25975 | ≥50，＜60 | ≥60，＜70 | ≥70 | GB/T 25975 |
| 导热系数，W/(m·K) |  | ≤0.046 | ≤0.044 | ≤0.042 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 垂直于表面的抗拉强度，kPa |  | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB/T 25975 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T 25975 |

5.2.3建筑外墙外保温用岩棉板“领跑者”标准评价指标体系框架中的创新指标见表6。

表6 建筑外墙外保温用岩棉板评价创新指标

| 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均水平 | 先进水平 |  |
| 标称导热系数 | -- | ≤0.038 | ≤0.036 | GB/T 25975 |
| 表层抗拉强度*，kPa | -- | -- | ≥20 | GB/T 25975 |

注：表层厚度按15mm进行裁切

5.2.4建筑外墙外保温用岩棉条“领跑者”标准评价指标体系框架中的创新指标见表7。

表7 建筑外墙外保温用岩棉条评价创新指标

| 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均水平 | 先进水平 |  |
| 标称导热系数 | -- | ≤0.044 | ≤0.042 | GB/T 25975 |
| 标称抗拉强度*，kPa | -- | ≥160 | ≥200 | GB/T 25975 |

注：表层厚度按15mm进行裁切

6 评价方法及等级划分

- 评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表8。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入建筑外墙外保温用岩棉制品企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入建筑外窗企业标准“领跑者”候选名单。

- 表8 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标至少有1项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标至少有1项达到平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |

参考文献

[1] JGJ/T 480-2019 岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准

[2] GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品