ICS  xxxx

CCS  xxxx

团     体     标     准

T/XXXX XXXX—XXXX

T/XXXX XXXX—XXXX

质量分级及“领跑者”评价要求

建筑外墙保温装饰一体板

Assessment requirements for quality grading and forerunner— Insulated decorative panel for external wall of building

中国XXX协会

中国XXX学会

202X-XX-XX 发布                                  20XX-XX-XX 实施

发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可请与发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAS 700—2023、T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：XXXXX

本文件主要起草人：XXXX

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求  建筑外墙保温装饰一体板

1 范围

本文件规定了建筑外墙保温装饰一体板产品质量及企业标准水平的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分。

本文件适用于建筑外墙保温装饰一体板产品质量及企业标准水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10295  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 23331  能源管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

JG/T 287  保温装饰外墙外保温系统材料

DGJ32/TJ 86-2013  保温装饰板外墙外保温系统技术规程

T/CECS 10104  建筑外墙外保温装饰一体板

3 术语和定义

JG/T 287、T/CECS 10104界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

锚固构造性能 anchorage structure performance

锚固构造的锚固性能，用于衡量保温装饰一体板的锚固性能。

4 基本要求

4.1近三年，企业无较大及以上质量、环境、安全等事故。

4.2企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.3企业可根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、能源、环境和职业健康安全等管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立其他高水平的相关管理体系。

4.4产品应为量产产品，建筑外墙保温装饰一体板质量分级及“领跑者”标准应满足国家强制性标准及相关建筑外墙保温装饰一体板(产品标准)规定的要求。

5 评价指标及要求

5.1评价指标分类

5.1.1建筑外墙保温装饰一体板“领跑者”标准评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

5.1.2基础指标包括外观、尺寸偏差、单位面积质量、吸水量、不透水性、抗冲击性、保温材料燃烧性能、面板装饰层耐酸性、面板装饰层耐碱性、面板装饰层耐盐雾。

- 5.1.3核心指标包括拉伸粘结强度（原强度）、拉伸粘结强度（耐水强度）、拉伸粘结强度（耐冻融强度）、保温材料导热系数、面板装饰层耐老化；核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

- 5.1.4 创新性指标包括尺度稳定性（长度方向、宽度方向）、锚固构造性能和拉伸粘结强度（耐温强度），可划分成先进水平和平均水平两个等级，其中先进水平相当于企业标准排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平; 鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

- 5.1.5 建筑外墙保温装饰一体板按单位面积质量分为Ⅰ型（Ⅰ-1型、Ⅰ-2型）、Ⅱ型、Ⅲ型，Ⅰ-1型＜10kg/㎡，Ⅰ-2型≥10kg/㎡且＜20kg/㎡，Ⅱ型≤30kg/㎡且≥20kg/㎡，Ⅲ型＞30kg/㎡且≤40kg/㎡。

5.2评价指标体系框架

5.2.1 建筑外墙保温装饰一体板“领跑者”标准评价指标体系框架符合表1的规定。

表1建筑外墙保温装饰一体板评价指标体系

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 （5星级） | 平均水平 （4星级） | 基准水平 （3星级） |  |
| 1 | 基础指标 | 外观 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 2 |  | 尺寸偏差 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 3 |  | 单位面积质量 | JG/T 287； T/CECS 10104 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287；T/CECS 10104 |
| 4 |  | 吸水量 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 5 |  | 不透水性 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 6 |  | 抗冲击性 | JG/T 287；T/CECS 10104 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287；T/CECS 10104 |
| 7 |  | 保温材料燃烧性能 | JG/T 287 | 不低于B1级 |  |  | GB 8624 |
| 8 |  | 面板装饰层耐酸性 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 9 |  | 面板装饰层耐碱性 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 10 |  | 面板装饰层耐盐雾 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 11 | 核心指标 | 拉伸粘结强度（原强度） | JG/T 287；T/CECS 10104 | Ⅰ型≥0.15MPa，保温材料破坏； Ⅱ型≥0.20MPa，保温材料破坏； Ⅲ型≥0.20MPa，保温材料破坏 | Ⅰ型≥0.12MPa，保温材料破坏； Ⅱ型≥0.15MPa，保温材料破坏； Ⅲ型≥0.18MPa，保温材料破坏 | Ⅰ型≥0.10MPa，保温材料破坏； Ⅱ型≥0.12MPa，保温材料破坏； Ⅲ型≥0.15MPa，保温材料破坏 | JG/T 287；T/CECS 10104 |
| 12 |  | 拉伸粘结强度（耐水强度） |  | Ⅰ型≥0.15MPa； Ⅱ型≥0.20MPa； Ⅲ型≥0.20MPa | Ⅰ型≥0.12MPa； Ⅱ型≥0.15MPa； Ⅲ型≥0.18MPa | Ⅰ型≥0.10MPa； Ⅱ型≥0.12MPa； Ⅲ型≥0.15MPa |  |
| 13 |  | 拉伸粘结强度（耐冻融强度） |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 保温材料导热系数 | JG/T 287 | 燃烧性能B1级≤0.040W/（m·K）； 燃烧性能A级≤0.050W/（m·K） | 燃烧性能B1级≤0.040W/（m·K）； 燃烧性能A级≤0.060W/（m·K） |  | GB/T 10294或 GB/T 10295 |
| 15 |  | 面板装饰层耐老化 | JG/T 287 | 2000h，不低于1级 | 1500h，不低于1级 | 1000h，不低于1级 | JG/T 287 |
| 16 | 创新性指标 | 尺度稳定性（长度方向、宽度方向） | T/CECS 10104 | ≤0.2% | ≤0.4% | —— | T/CECS 10104 |
| 17 |  | 锚固构造性能 | 市场需求 | ≥0.50kN | ≥0.30kN | —— | DGJ32/TJ 86-2013附录A，建筑外墙保温装饰一体板锚固构造破坏或变形而造成锚固失效时的力值为试验结果，其他部分破坏或发生明显变形则试验无效，应更换加强配套材料进行测试 |
| 18 |  | 拉伸粘结强度（耐温强度） | T/CECS 10104 | Ⅰ型≥0.15MPa； Ⅱ型≥0.20MPa； Ⅲ型≥0.20MPa | Ⅰ型≥0.12MPa； Ⅱ型≥0.15MPa； Ⅲ型≥0.18MPa | —— | T/CECS 10104 |
| 注：1.建筑外墙保温装饰一体板面板为石材和陶瓷板等脆性材料抗冲击性测试方法选用T/CECS 10104； 2.建筑外墙保温装饰一体板保温材料为不易切割加工的材料时，拉伸粘结强度选用T/CECS 10104中压固拉拔法。 |  |  |  |  |  |  |  |

6 评价方法及等级划分

6.1 对具体产品企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为先进水平（5星级）、平均水平（4星级）、基准水平（3星级），划分依据见表2。

    - 6.2综合评价满足表1中先进水平要求的企业标准为先进水平（5星级），企业标准进入所对应具体产品的企业标准“领跑者”入围名单。

    - 6.3综合评价满足表1中平均水平要求的企业标准为平均水平（4星级）。

    - 6.4综合评价满足表1中基准水平要求的企业标准为基准水平（3星级）。

- 表2 指标评价要求及等级划分

| 标准等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进水平 （5星级） | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平（5星级）要求 | 创新性指标至少有1项达到先进水平要求 |
| 平均水平 （4星级） |  |  | 核心指标平均水平（4星级）要求 | 创新性指标至少有1项达到平均水平要求 |
| 基准水平 （3星级） |  |  | 核心指标基准水平（3星级）要求 | — |