ICS 91.100.50

CCS Q27

团  体  标  准

T/CSTE XXXX—XXXX

质量分级及“领跑者”评价要求

建筑用硅酮胶

Assessment requirements for quality grading and forerunner —

silicone adhesive for building

中国技术经济学会

（征求意见稿）

发布

202X-XX-XX 实施

202X-XX-XX 发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版、影印版，或发布在互联网及内部网络等。使用许可请与发布机构获取。

目次

前言...................................................................................................................................................Ⅰ

1范围.................................................................................................................................................1

2 规范性引用文件............................................................................................................................1

3 术语和定义...................................................................................... .............................................2

4 基本要求........................................................................................................................................2

5 评价指标及要求............................................................................................................................2

5.1 评价指标分类...........................................................................................................................2

5.2 评价指标体系框架...................................................................................................................2

6 评价方法及等级划分....................................................................................................................7

7 产品质量分级................................................................................................................................8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAS 700—2023/T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由中国技术经济学会共同归口。

本文件起草单位：XXXXX、XXXXX、XXXXX。

本文件主要起草人：XXXX、XXXXX、XXXXX。

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求 建筑用硅酮胶

1 范围

本文件规定了硅酮建筑密封胶、建筑用硅酮结构密封胶、中空玻璃用硅酮结构密封胶产品质量及企业标准水平的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分和产品质量分级。

本文件适用于硅酮建筑密封胶、建筑用硅酮结构密封胶、中空玻璃用硅酮结构密封胶产品质量及企业标准水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评价、“领跑者”产品评价以及相关认证时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 531.1硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 13477.1 建筑密封材料试验方法第1部分：试验基材的规定

GB/T 13477.2 建筑密封材料试验方法第2部分：密度的测定

GB/T 13477.3建筑密封材料试验方法第3部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法

GB/T 13477.5 建筑密封材料试验方法第5部分：表干时间的测定

GB/T 13477.6 建筑密封材料试验方法第6部分：流动性的测定

GB/T 13477.8 建筑密封材料试验方法第8部分：拉伸粘结性的测定

GB/T 13477.10 建筑密封材料试验方法第10部分：定伸粘结性的测定

GB/T 13477.11 建筑密封材料试验方法第11部分：浸水后定伸粘结性的测定

GB/T 13477.13建筑密封材料试验方法第13部分：冷拉-热压后粘结性的测定

GB/T 13477.17 建筑密封材料试验方法第17部分：弹性恢复率的测定

GB/T 13477.19建筑密封材料试验方法第19部分：质量与体积变化的测定

GB/T 14682 建筑密封材料术语

GB/T 14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 16776 建筑用硅酮结构密封胶

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 22083 建筑密封胶分级和要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB 24266 中空玻璃用硅酮结构密封胶

GB/T 31851 硅酮结构密封胶中烷烃增塑剂检测方法

GB 33372 胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB/T 37126 结构装配用建筑密封胶试验

GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南

JG/T 471 建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶

JC/T 485 建筑窗用弹性密封胶

T/CECS 10029 绿色建材评价 建筑密封胶

3 术语和定义

GB/T14682界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1近三年，生产企业无较大及以上质量、环境、安全等事故。

4.2企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.3企业可根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、能源、环境和职业健康安全等管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立其他高水平的相关管理体系。

4.4产品应为量产产品，硅酮建筑密封胶质量分级及“领跑者”标准应满足GB/T 14683以及相关行业标准的要求；建筑用硅酮结构密封胶质量分级及“领跑者”标准应满足GB 16776以及相关行业标准的要求；中空玻璃用硅酮结构密封胶质量分级及“领跑者”标准应满足GB 24266以及相关行业标准的要求。

5 评价指标及要求

5.1评价指标分类

5.1.1 硅酮建筑密封胶、建筑用硅酮结构密封胶、中空玻璃用硅酮结构密封胶评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

5.1.2基础指标见表1、表2、表3。

- 5.1.3核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平；具体指标见表1、表2、表3。

- 5.1.4 创新性指标分为先进水平和平均水平两个等级，其中先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平，平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；具体指标见表1、表2、表3。

- 5.2评价指标体系框架

5.2.1硅酮建筑密封胶评价指标体系框架符合表1的规定。

表1 硅酮建筑密封胶评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |  |  |  |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 （5星级） |  |  | 平均水平 （4星级） |  | 基准水平 （3星级） |  |  |  |
| 1 | 基 础 指 标 | 外观 | GB/T 14683 | 产品应为细腻、均匀膏状物，不应有气泡、结皮或凝胶 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 |
| 2 |  | 密度/g/cm3 | GB/T 14683 | 规定值±0.1 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 GB/T 13477.2 |
| 3 |  | 下垂度/mm | GB/T 14683 | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 GB/T 13477.6 |
| 4 |  | 表干时间a/h | GB/T 14683 | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 GB/T 13477.5 |
| 5 |  | 挤出性/ml/min | GB/T 14683 | ≥150 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 GB/T 13477.3 |
| 6 |  | 弹性恢复率/% | GB/T 14683 | ≥80 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 GB/T 13477.17 |
| 7 |  | 定伸粘结性 | GB/T 14683 | 无破坏 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 GB/T 13477.10 GB/T 22083 |
| 8 |  | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 14683 | 无破坏 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 GB/T 13477.11 GB/T 22083 |
| 9 |  | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T 14683 | 无破坏 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 GB/T 13477.13 GB/T 22083 |
| 10 |  | 紫外线辐照后粘结性c | GB/T 14683 | 无破坏 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 JC/T 485 GB/T 13477.10 GB/T 22083 |
| 11 |  | 浸水光照后粘结性d | GB/T 14683 | 无破坏 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 JC/T 485 GB/T 22083 |
| 12 |  | 烷烃增塑剂e | GB/T 14683 | 不得检出 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 14683 GB/T 31851 |
| 13 | 核心指标 | 拉伸模量/MPa | GB/T 14683 | 25LM 35LM 50LM | 23℃≤0.4和 -20℃ ≤0.6 | 20LM |  | 23℃≤0.4和 -20℃ ≤0.6 |  | 20HM | 23℃ ＞0.4或-20℃ ＞0.6 | GB/T 14683 GB/T 13477.8 |
|  |  |  |  | 35HM 50HM | 23℃＞0.4或-20℃＞0.6 | 25HM |  | 23℃＞0.4或-20℃＞0.6 |  |  |  |  |
| 14 |  | 质量损失率/% | GB/T 14683 | ≤4 |  | ≤6 |  |  |  | ≤8 |  | GB/T 14683 GB/T 13477.19 |
| 15 | 创新性指标 | V0C含量 /g/kg | GB 33372 | ≤50 |  | ≤90 |  |  |  | ---- |  | GB 33372 附录E |
| a允许采用供需双方商定的其他指标值 b仅适用于多组分产品 c仅适用于Gn类产品（Gn类：普通装饰装修镶装玻璃用，不适用于中空玻璃） d仅适用于Gw类产品（Gw类：建筑幕墙非结构性装配用，不适用于中空玻璃） e仅适用于Gw类产品（Gw类：建筑幕墙非结构性装配用，不适用于中空玻璃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2建筑用硅酮结构密封胶评价指标体系框架符合表2的规定。

表2建筑用硅酮结构密封胶评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  |  |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 先进水平 （5星级） |  | 平均水平 （4星级） |  | 基准水平 （3星级） |  |
| 1 | 基 础 指 标 | 外观 |  |  |  | GB 16776 | 产品应为细腻、均匀膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的析出物。 双组分产品两组分的颜色应有明显区别 |  |  |  |  | GB 16776 |
| 2 |  | 下垂度 |  |  |  | GB 16776 | 垂直放置: ≤3mm； 水平放置：不变形 |  |  |  |  | GB 16776 GB/T 13477.6 |
| 3 |  | 挤出性a/s |  |  |  | GB 16776 | ≤10 |  |  |  |  | GB 16776 GB/T 13477.3 |
| 4 |  | 适用期b/min |  |  |  | GB 16776 | ≥20 |  |  |  |  | GB 16776 |
| 5 |  | 表干时间/h |  |  |  | GB 16776 | ≤3 |  |  |  |  | GB 16776 GB/T 13477.5 |
| 6 |  | 硬度/Shore A |  |  |  | GB 16776 | 20～60 |  |  |  |  | GB 16776 GB/T 531.1 |
| 7 |  | 拉 伸 粘 结 性 | 粘结破坏面积/% |  | 23℃ | GB 16776 | ≤5 |  |  |  |  | GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 8 |  |  |  |  | 90℃ | GB 16776 | ≤5 |  |  |  |  | GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 9 |  |  |  |  | -30℃ | GB 16776 | ≤5 |  |  |  |  | GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 10 |  |  |  |  | 浸水后 | GB 16776 | ≤5 |  |  |  |  | GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 11 |  |  |  |  | 水-紫外线光照后 | GB 16776 | ≤5 |  |  |  |  | GB 16776 GB/T 13477.8 JC/T 485 |
| 12 | 核 心 指 标 | 拉 伸 粘 结 性 | 拉 伸 粘 结 强 度 /MPa |  | 23℃ | GB 16776 | ≥1.00 | ≥0.90 |  | ≥0.60 |  | GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 13 |  |  |  |  | 90℃ | GB 16776 | ≥0.75 | ≥0.65 |  | ≥0.45 |  | GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 14 |  |  |  |  | -30℃ | GB 16776 | ≥0.75 | ≥0.65 |  | ≥0.45 |  | GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 15 |  |  |  |  | 浸水后 | GB 16776 | ≥0.75 | ≥0.65 |  | ≥0.45 |  | GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 16 |  |  |  |  | 水-紫外线光照后 | GB 16776 | ≥0.75 | ≥0.65 |  | ≥0.45 |  | GB 16776 GB/T 13477.8 JC/T 485 |
| 17 |  |  | 23℃时最大拉伸强度时伸长率/% |  |  | GB 16776 | ≥150 | ≥130 |  | ≥110 |  | GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 18 |  | 热老化 |  |  |  | GB 16776 | 热失重： ≤4%； 龟裂：无； 粉化：无 | 热失重： ≤5%； 龟裂：无； 粉化：无 |  | 热失重： ≤6%； 龟裂：无； 粉化：无 |  | GB 16776 |
| 19 | 创 新 性 指 标 | 水-紫外线光照拉伸粘结性 |  | 23℃拉伸粘结强度标准值Ru,5/MPa |  | GB/T 37126 | ≥0.50 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 20 |  |  |  | 拉伸粘结强度保持率/% |  | GB/T 37126 | ≥75 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 21 |  |  |  | 粘结破坏面积/% |  | GB/T 37126 | ≤10 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 22 |  | 撕裂 性能 |  | 拉伸粘结强度保持率/% |  | GB/T 37126 | ≥75 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 23 |  | 高温剪 切性能 |  | 23℃剪切强度标准值Ru,5/MPa |  | GB/T 37126 | ≥0.60 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 24 |  |  |  | 80℃剪切强度保持率/% |  | GB/T 37126 | ≥75 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 25 |  |  |  | 80℃粘结破坏面积/% |  | GB/T 37126 | ≤10 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 26 |  | V0C含量 /g/kg |  |  |  | GB 33372 | ≤50 | ≤90 |  | ---- |  | GB 33372 附录E |
| 27 |  | 烷烃增塑剂 |  |  |  | GB/T 31851 | 不得检出 |  |  |  |  | GB/T 31851 红外光谱分析法 |
| 28 |  | 热重分析 |  |  |  | JG/T 471 | 图谱无显著差异 |  |  |  |  | JG/T 471 |
| a 仅适用于单组分产品 b 仅适用于多组分产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3中空玻璃用硅酮结构密封胶评价指标体系框架符合表3的规定。

表3中空玻璃用硅酮结构密封胶评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  |  |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 先进水平 （5星级） |  | 平均水平 （4星级） |  | 基准水平 （3星级） |  |
| 1 | 基 础 指 标 | 外观 |  |  |  | GB 24266 | 密封胶应为细腻、均匀膏状物或黏稠体，不应有气泡、结块、结皮或凝胶，无不易分散的析出物。 双组分密封胶的各组分的颜色应有明显差异。产品的颜色与供需双方商定的样品相比，不得有明显差异。 |  |  |  |  | GB 24266 |
| 2 |  | 下垂度 |  |  |  | GB 24266 | 垂直：≤3mm； 水平：无变形 |  |  |  |  | GB 24266 GB/T 13477.6 |
| 3 |  | 表干时间/h |  |  |  | GB 24266 | ≤3 |  |  |  |  | GB 24266 GB/T 13477.5 |
| 4 |  | 挤出性/s |  |  |  | GB 24266 | ≤10 |  |  |  |  | GB 24266 GB 16776 |
| 5 |  | 硬度/Shore A |  |  |  | GB 24266 | 30～60a |  |  |  |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 531.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20～60b |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 定伸粘结性 |  |  |  | GB 24266 | 定伸25%，无破坏 |  |  |  |  | GB 24266 GB/T 13477.10 GB/T 22083 |
| 7 |  | 拉 伸 粘 结 性 | 粘结破坏面积/% |  | 23℃ | GB 24266 | ≤5 |  |  |  |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 8 |  |  |  |  | 90℃ | GB 24266 | ≤5 |  |  |  |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 9 |  |  |  |  | -30℃ | GB 24266 | ≤5 |  |  |  |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 10 |  |  |  |  | 浸水后 | GB 24266 | ≤5 |  |  |  |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 11 |  |  |  |  | 水-紫外线光照后 | GB 24266 | ≤5 |  |  |  |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 JC/T 485 |
| 12 | 核 心 指 标 | 拉 伸 粘 结 性 | 拉 伸 粘 结 强 度 /MPa |  | 23℃ | GB 24266 | ≥1.00 | ≥0.90 |  | ≥0.60 |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 13 |  |  |  |  | 90℃ | GB 24266 | ≥0.75 | ≥0.65 |  | ≥0.45 |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 14 |  |  |  |  | -30℃ | GB 24266 | ≥0.75 | ≥0.65 |  | ≥0.45 |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 15 |  |  |  |  | 浸水后 | GB 24266 | ≥0.75 | ≥0.65 |  | ≥0.45 |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 16 |  |  |  |  | 水-紫外线光照后 | GB 24266 | ≥0.75 | ≥0.65 |  | ≥0.45 |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 JC/T 485 |
| 17 |  | 伸长率10%时的拉伸模量/MPa |  |  |  | GB 24266 | ≥0.20 | ≥0.17 |  | ≥0.15 |  | GB 24266 GB 16776 GB/T 13477.8 |
| 18 |  | 热老化 |  |  |  | GB 24266 | 热失重： ≤4%； 龟裂：无； 粉化：无 | 热失重： ≤5%； 龟裂：无； 粉化：无 |  | 热失重： ≤6%； 龟裂：无； 粉化：无 |  | GB 24266 GB 16776 |
| 19 | 创 新 性 指 标 | 水-紫外线光照拉伸粘结性 |  | 23℃拉伸粘结强度标准值Ru,5/MPa |  | GB/T 37126 | ≥0.50 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 20 |  |  |  | 拉伸粘结强度保持率/% |  | GB/T 37126 | ≥75 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 21 |  |  |  | 粘结破坏面积/% |  | GB/T 37126 | ≤10 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 22 |  | 撕裂 性能 |  | 拉伸粘结强度保持率/% |  | GB/T 37126 | ≥75 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 23 |  | 高温剪 切性能 |  | 23℃剪切强度标准值Ru,5/MPa |  | GB/T 37126 | ≥0.60 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 24 |  |  |  | 80℃剪切强度保持率/% |  | GB/T 37126 | ≥75 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 25 |  |  |  | 80℃粘结破坏面积/% |  | GB/T 37126 | ≤10 | ---- |  | ---- |  | GB/T 37126 |
| 26 |  | V0C含量 /g/kg |  |  |  | GB 33372 | ≤50 | ≤90 |  | ---- |  | GB 33372 附录E |
| 27 |  | 烷烃增塑剂 |  |  |  | GB/T 31851 | 不得检出 |  |  |  |  | GB/T 31851 红外光谱分析法 |
| 28 |  | 热重分析 |  |  |  | JG/T 471 | 图谱无显著差异 |  |  |  |  | JG/T 471 |

6 评价方法及等级划分

6.1 对具体产品企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为先进水平（5星级）、平均水平（4星级）、基准水平（3星级），划分依据见表4。

6.2综合评价满足表1、表2、表3中先进水平要求的企业标准为先进水平（5星级），企业标准进入所对应具体产品的企业标准“领跑者”入围名单。

6.3综合评价满足表1、表2、表3中平均水平要求的企业标准为平均水平（4星级）。

6.4综合评价满足表1、表2、表3中基准水平要求的企业标准为基准水平（3星级）。

7 产品质量分级

7.1满足表4中先进水平标准等级要求的产品为5星级产品，即“领跑者”产品。

7.2满足表4中平均水平标准等级要求的产品为4星级产品，即“优质”产品。

7.3满足表4中基准水平标准等级要求的产品为3星级产品，即“达标”产品。

- 表4 指标评价要求及等级划分

| 标准等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进水平 （5星级） | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平（5星级）要求 | 创新性指标达到先进水平（5星级）要求 |
| 平均水平 （4星级） |  |  | 核心指标平均水平（4星级）要求 | 创新性指标达到平均水平（4星级）要求 |
| 基准水平 （3星级） |  |  | 核心指标基准水平（3星级）要求 | — |